附表6    2015年第二季度温州市重金属企业监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/23 0:00:00 | 11386.00 | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.35 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 |  |  |  | PH值 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.35 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市金灿电镀有限公司 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/23 0:00:00 |  | PH值 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.35 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 | 1733.00 | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 159 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.89 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/12 0:00:00 | 2500.00 | PH值 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 147 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.45 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  | 车间排放口 |  | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.26 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/12 0:00:00 |  | 总铬 | 0.19 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 排放口 |  | 2015/3/16 0:00:00 | 3000.00 | 总铝 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 62 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  | 2015/5/4 0:00:00 | 4200.00 | 总铝 | 12.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | 2015/3/16 0:00:00 | 3000.00 | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/4 0:00:00 | 4200.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.5 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/3/16 0:00:00 | 3000.00 | 氨氮 | 25 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.17 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/4 0:00:00 | 4200.00 | 氨氮 | 28.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.8 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | 2015/3/16 0:00:00 | 3000.00 | 总铁 | 0.12 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/4 0:00:00 | 4200.00 | 总铁 | 1.49 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2015/3/16 0:00:00 | 3000.00 | 总锌 | 0.05 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.048 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 11.7 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.01 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 481 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.16 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/4 0:00:00 | 4200.00 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 227 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 8.03 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.93 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.38 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 2.32 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.138 | 1 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 排放口 |  | 2015/5/6 0:00:00 | 5500.00 | 总铝 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 53.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00028 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.43 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 4.22 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.04 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 317 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.14 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 14.9 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.78 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/6/11 0:00:00 |  | 总铬 | 0.46 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  | 800.00 | 氨氮 | 12.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 30.3 | 140 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 4 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 91 | 4000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 120 | mg/L | 是 |
| 经开区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 10000 |  | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 总氮 | 34.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/12 0:00:00 | 1562.00 | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/18 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 总银 | 0.13 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/5/12 0:00:00 | 1562.00 | 氨氮 | 26.5 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 氨氮 | 18.4 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 总铁 | 0 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2015/5/12 0:00:00 | 1562.00 | 总铜 | 0.07 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.03 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 145 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 | 1889.00 | 化学需氧量 | 160 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.16 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.458 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 5.66 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.57 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.02 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/12 0:00:00 | 170.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | <0.05 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.99 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 |  |  | 总铁 | 0.06 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总铝 | 4.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 1.5 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.11 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.02 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.6 | 20 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州永旭金属有限公司 | 处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/26 0:00:00 | 209.00 | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 2.38 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总铜 | 0.04 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.24 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 257 | 500 | mg/l | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县长江洁具制造有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/23 0:00:00 | 110.00 | 化学需氧量 | 18 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.204 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.13 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.018 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.011 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.13 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 8.05 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.8 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/29 0:00:00 | 1530.00 | PH值 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.017 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.738 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.034 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.7 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.1 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.52 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县广义表面处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/13 0:00:00 | 200.00 | 总汞 | <0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.88 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.062 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.47 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.49 | 25 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县禾益实业有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 1005.00 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.479 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.022 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.12 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.087 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 14.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7.73 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/20 0:00:00 | 814.00 | 总氮 | 7.42 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 4.5 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.163 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.801 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.013 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.064 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.08 | 0.2 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/20 0:00:00 | 1420.00 | 悬浮物 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.18 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.066 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 4.6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.33 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.452 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00006 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 19.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.011 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.09 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县乌牛永乐五金美工厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/22 0:00:00 | 207.00 | 总磷 | 0.693 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.15 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 18.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.89 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.4 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.05 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县尊宝铁丝有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 600.00 | PH值 | 6.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.116 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 5 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.016 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.015 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.17 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.32 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.006 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 8.85 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.32 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳华星制革厂 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.413 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.198 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 592.00 | 总氮 | 26.88 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.185 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.89 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.155 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 78.5 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.179 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 302 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 43 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.65 | 35 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳钱仓五金工艺冲压厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/27 0:00:00 | 40.00 | 氨氮 | 0.587 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.11 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.03 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.22 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.063 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 49 | 80 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县彩源表面处理有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/25 0:00:00 | 16.00 | 总锌 | 0.013 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.03 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 41 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.501 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.29 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.66 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.31 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.094 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 3250.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 72 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.55 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.0817 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 869 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | 15 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 温州创汇皮革有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.094 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 686.00 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.55 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 869 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 72 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | 15 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 温州地净表面处理有限公司 | 外排口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/5/25 0:00:00 | 76.50 | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.013 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 41 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.501 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.29 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.66 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.31 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.03 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 平阳县 | 温州兴华皮件有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.094 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 622.00 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.55 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.817 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 72 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 869 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 70 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.801 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.93 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 外排口 |  | 2015/5/25 0:00:00 | 518.00 | 总铬 | 0.04 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83.3 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 24 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 59 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.243 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 21.5 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.45 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 1358 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.93 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.4 | 2 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 浙江侨信皮革有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.094 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 车间排口 |  | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 外排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 637.00 | 总铬 | 0.0817 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.55 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 869 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 72 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.152 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  | 总铬 | 0.433 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.03 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/5/19 0:00:00 | 1256.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.102 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 氯离子 | 1056 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 42 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.803 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 68.2 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 45 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.63 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.11 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 87 | 150 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市亮丽饰品有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/4/16 0:00:00 | 900.00 | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.034 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.134 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市燎原金属冶炼厂 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/24 0:00:00 | 10.00 | PH值 | 8.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0368 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.049 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.21 | 2 | mg/l | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市南方电解厂 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/16 0:00:00 | 10.00 | 总铜 | 0.042 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0258 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.118 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.372 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 2000.00 | 总铬 | 0.926 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 |  |  |  | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.92 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.207 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 25 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.71 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 160.1 | 3000 |  | 是 |