温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18184号

(修订版)

建设单位：温州泽盛科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年6月

声   明

1、本报告正文共 陆拾伍 页，附件附表共 贰拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州泽盛科技有限公司

法人代表：汤笑芳

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 温州泽盛科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：15067808599 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325100 | 邮编：325011 |
| 地址：永嘉县桥下镇上村村基隆屿工业区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	18

3.5 生产工艺	19

3.6 项目变动情况	20

4 环境保护设施情况	23

4.1 污染物治理/处理设施	24

4.2 其他环保设施	27

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	31

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	33

5.1 环评报告的主要结论与建议	33

5.2 审批部门审批决定	36

6 验收执行标准	37

6.1 验收评价标准	40

6.2 总量控制指标	40

7 验收监测内容	42

7.1 环境保护设施调试效果	42

8 质量保证及质量控制	44

8.1 监测分析方法	44

8.2 监测仪器设备	44

8.3 人员资质	45

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

9 验收监测结果与分析评价	48

9.1 生产工况	48

9.2 环境保护设施调试效果	48

10 验收监测结论及建议	63

10.1 验收监测结论	63

10.2 建议	64

附件：

1、《关于温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书审批意见的函》(温州市环境保护局，温环建[2016]041号，2016年12月8日)；

2、温州泽盛科技有限公司用水量、主要设备、原耗材清单、镀槽容量清单；

3、温州泽盛科技有限公司应急预案备案表、固废处置协议等。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

1 验收项目概况

为了解决我省电镀行业无序发展、污染严重等突出问题，提升企业装备技术、污染治理和内部环保管理水平，促进行业优化布局和转型升级，确保生态环境安全，保障群众环境权益，对于全省范围内所有专业电镀企业和企业配套的电镀车间进行整改。根据浙江省环保厅下发《关于印发浙江省电镀行业污染整治方案的通知》（浙环发[2011]67 号），温州市环保局根据省厅文件精神发布了《关于进一步明确电镀企业污染综合整治验收标准有关事项的通知》（温环发[2012]43 号）以确保顺利推进电镀污染综合整治验收的工作。根据《关于电镀园区外电镀标杆企业建设有关问题专题协调会议纪要》（永嘉县人民政府办公室[2012]137 号）及《关于园外标杆电镀企业生产规模容量有关问题的专题会议纪要》（永环[2012]30 号），温州泽盛科技有限公司（原名称为温州市克泰印染有限公司，现已通过工商局企业名称变更核准通知书）作为属于电镀基地外的整合的少数标杆企业之一，电镀容量为 35 万升，结合永嘉县人民政府[2016]9 号，考虑到本项目生产需要，同意将该公司在原拟定的电镀生产容量规模基础上增加 41348 升，本项目评价电镀容量为 390996L（剩余 352L 待电镀容量到位后另行评价），整合提升后主要从事电镀生产，产品方案为纽扣、拉链及五金制品(包括金属配件及塑料配件)，电镀工艺产能：纽扣表面处理产量为 4150t/a， 拉链表面处理产量 4150t/a，其他五金制品件表面处理产量为 664 万件/年，后续表面处理产能：电泳处理表面为 3 万 m2/年，浸漆表面处理为 30 万 m2/年，喷漆表面处理为 50 万 m2/年。

项目于2016年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书》，并于2016年12月8日通过温州市环境保护局审批(温环建[2016]041号)。项目于2012年7月开工，2016年12月竣工。本项目实际总投资8000万元，其中环保投资1800万元，占总投资额的22.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州泽盛科技有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年3月22日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年4月18日、19日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年4月19日至25日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。后于2018年6月5日举行专家验收会，根据会中专家提出的整改意见，项目生产废水第一类污染物含铬废水预处理出水须处理达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 中的新建表2 标准后再排入混排池，我公司在企业整改完成、企业正常生产、环保设施正常运行的情况下于2018年6月8日组织现场监测，于2018年6月9日至13日组织对样品进行实验室分析，在此基础上修订了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书审批意见的函》(温州市环境保护局，温环建[2016]041号，2016年12月8日)；

2.6《温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年11月)；

2.7 温州泽盛科技有限公司《检测委托单》(2018年3月24日)；

2.8 温州泽盛科技有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.9 温州泽盛科技有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.10 温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环保验收监测方案。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

温州泽盛科技有限公司位于永嘉县桥下镇上村村基隆屿工业区。项目东侧、南侧靠山，西侧为333省道，北侧过道路为其他企业，最近的敏感区位于项目厂界东南侧250m处的上村村。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目厂区地理位置图

3.2 建设内容

本项目实际总投资8000万元，设计电镀工艺产能：钮扣表面处理产量为4150t/a，拉链表面处理产量4150t/a，其他五金制品件表面处理产量为664万件/a，后续表面处理产能：电泳处理表面为3万m2/a，浸漆表面处理为30万m2/a，喷漆表面处理为50万m2/a，实际电镀工艺产能：钮扣表面处理产量为3120t/a，拉链表面处理产量3150t/a，其他五金制品件表面处理产量为500万件/a，后续表面处理产能：电泳处理表面为2.3万m2/a，喷漆表面处理为50万m2/a，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2；项目主要镀槽及容量情况详见表3-3。

图3-2 项目厂区污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 工序 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀 | 钮扣 | 4150t | 3120t |
| 2 |  | 拉链 | 4150t | 3150t |
| 3 |  | 其他五金件 | 664万件 | 500万件 |
| 4 | 电泳表面处理 | 3万m2 | 2.3万m2 |
| 5 | 浸漆表面处理 | 30万m2 | 0万m2 |
| 6 | 喷漆表面处理 | 50万m2 | 50万m2 |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀自动线 | 条 | 14 | 7 | 挂镀 7 条 |
| 2 | 电镀手动槽 | 个 | 63 | 34 | 滚镀槽 1个，挂镀槽 33 个 |
| 3 | 电解退镀线 | 条 | 6 | 5 | / |
| 4 | 空压机 | 台 | 4 | 6 | / |
| 5 | 超声波清洗机 | 个 | 35 | 16 | / |
| 6 | 制冷机 | 台 | 45 | 10 | / |
| 7 | 整流器 | 台 | 194 | 100 | / |
| 8 | 纯水机 | 台 | 8 | 5 | 负荷 1t/h，运行时间为 4h/d |
| 9 | 燃油锅炉 | 台 | 1 | 1 | 负荷 6t/h，运行时间为 8h/d |
| 10 | 过滤机 | 台 | 146 | 165 | / |
| 11 | 烘水烘道 | 条 | 8 | 4 | / |
| 12 | 有机涂层表面处理车间 | 喷漆 | 喷漆室 | 个 | 2 | 4 | 一室配一台 |
|  |  |  | 喷台 | 个 | 4 | 4 | / |
|  |  |  | 喷枪 | 个 | 8 | 8 | / |
|  |  |  | 烘漆烘道 | 条 | 4 | 4 | / |
|  |  | 浸漆 | 浸漆槽 | 个 | 2 | 0 | 2m×1.2m×1m |
|  |  |  | 烘箱 | 个 | 2 | 0 | / |
|  |  | 电泳 | 电泳槽 | 个 | 2 | 1 | 2m×1.2m×1m |
|  |  |  | 烘箱 | 个 | 2 | 3 | / |
| 13 | 滚光筒 | 个 | 27 | 3 | / |
| 14 | 离心烘干机 | 个 | 24 | 3 | / |
| 15 | 废气处理装置 | 酸雾处理设施 | 铬酸雾 | 套 | 2 | 1 | / |
|  |  |  | 氰化氢 | 套 | 2 | 1 | / |
|  |  |  | 一般酸雾 | 套 | 4 | 1 | / |
|  |  | 有机废气处理设施 | 套 | 1 | 1 | / |
| 16 | 废水处理池 | 套 | 1 | 1 | 日处理量约为 1600t/d |
| 17 | 发电机 | 台 | 1 | 0 | / |

表3-3 主要镀槽及容量情况表

| 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） | 其他设施信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |
| 前处理 | 超声波除油 | zs03201 | 有效容积 | 1647 L | 3.4*0.55*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03202 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs03203 | 有效容积 | 1647 L | 3.4*0.55*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03204 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs03205 | 有效容积 | 823 L | 1.7*0.55*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03206 | 数量 | 9个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs03207 | 有效容积 | 2057 L | 4.25*0.55*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03208 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs03209 | 有效容积 | 1232 L | 2.0*0.7*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03210 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 电解除油 | zs03211 | 有效容积 | 740 L | 1.4*0.6*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03212 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 电解除油 | zs03213 | 有效容积 | 220 L | 0.5*0.5*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03214 | 数量 | 3个 |  |  |
| 镀履处理 | 碱铜槽 | zs03215 | 有效容积 | 3326 L | 6.0*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03216 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 焦铜槽 | zs03217 | 有效容积 | 3770 L | 6.8*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03218 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs03219 | 有效容积 | 11310 L | 20.4*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03220 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 白镍槽 | zs03221 | 有效容积 | 2356 L | 4.25*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03222 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 镀铬槽 | zs03223 | 有效容积 | 2384 L | 4.3*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03224 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 镀镍槽 | zs03225 | 有效容积 | 554 L | 1.0*0.63*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 镀镍槽 | zs03226 | 有效容积 | 945 L | 1.58*0.68*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03227 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 沙镍槽 | zs03228 | 有效容积 | 1676 L | 2.8*0.68*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03229 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 三元仿金 | zs03230 | 有效容积 | 563 L | 0.8*0.8*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 22K金 | zs03231 | 有效容积 | 563 L | 0.8*0.8*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 二元仿金 | zs03232 | 有效容积 | 1053 L | 1.87*0.8*0.8 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03233 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 哑镍槽 | zs03234 | 有效容积 | 1436 L | 2.4*0.68*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03235 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 青铜槽 | zs03236 | 有效容积 | 957 L | 1.6*0.68*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03237 | 数量 | 3个 |  |  |
| 后处理 | 烘道 | zs03238 | 数量 | 1条 | 蒸汽 |  |
|  | 喷漆 | zs03239 | 数量 | 2把 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 1.5 KW |  |  |
|  | 烘道 | zs03240 | 数量 | 1条 | 蒸汽 |  |
| 其他 | 拉丝 | zs03241 | 功率 | 3 KW |  |  |
|  |  |  | 数量 | 2台 |  |  |
| 前处理 | 酸洗槽 | zs03101 | 有效容积 | 63 L | 0.45*0.4*0.4 |  |
|  |  |  | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03102 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 洗白槽 | zs03103 | 有效容积 | 190 L | 0.6*0.6*0.6 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03104 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 除油槽 | zs03105 | 有效容积 | 808 L | 0.9*0.85*1.2 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03106 | 数量 | 10个 |  |  |
| 镀履处理 | 碱铜槽 | zs03107 | 有效容积 | 2775 L | 3.6*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 碱铜槽 | zs03108 | 有效容积 | 4163 L | 5.4*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03109 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs03110 | 有效容积 | 7632 L | 9.9*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs03112 | 有效容积 | 18036 L | 23.4*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03113 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 镍槽 | zs03114 | 有效容积 | 2775 L | 3.6*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03115 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 镍槽 | zs03116 | 有效容积 | 2081 L | 2.7*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03117 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 仿金槽 | zs03118 | 有效容积 | 774 L | 0.9*0.85*1.15 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03119 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 无镍白 | zs03120 | 有效容积 | 774 L | 0.9*0.85*1.15 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03121 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 无镍黑 | zs03122 | 有效容积 | 774 L | 0.9*0.85*1.15 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs03123 | 数量 | 2个 |  |  |
| 后处理 | 清洗槽 | zs03124 | 数量 | 24个 |  |  |
|  | 烘道 | zs03125 | 数量 | 1条 |  | 蒸汽 |
|  | 喷漆 | zs03126 | 数量 | 1把 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 1.1 KW |  |  |
|  | 烘道 | zs03127 | 数量 | 1条 |  | 蒸汽 |
| 前处理 | 除油槽 | zs04101 | 有效容积 | 515 L | 0.75*0.65*1.2 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 除腊槽 | zs04102 | 有效容积 | 622 L | 0.95*0.62*1.2 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04103 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 酸洗槽 | zs04104 | 有效容积 | 121 L | 0.55*0.5*0.5 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 酸洗槽 | zs04105 | 有效容积 | 88 L | 0.5*0.4*0.5 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04106 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 超声波除蜡 | zs04107 | 有效容积 | 1690 L | 1.2*0.4*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04108 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs04109 | 有效容积 | 422 L | 1.2*0.4*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04110 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 电解除油 | zs04111 | 有效容积 | 594 L | 0.9*0.75*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04112 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 活化槽 | zs04113 | 有效容积 | 594 L | 0.9*0.75*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04114 | 数量 | 1个 |  |  |
| 镀履处理 | 冲击镍 | zs04115 | 有效容积 | 1497 L | 2.7*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04116 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 底镍槽 | zs04117 | 有效容积 | 998 L | 1.8*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04118 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 青铜槽 | zs04119 | 有效容积 | 1996 L | 3.6*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04120 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs04121 | 有效容积 | 9979 L | 18.0*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04122 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 亮镍槽 | zs04123 | 有效容积 | 1497 L | 2.7*0.63*1.0 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04124 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 仿金槽 | zs04125 | 有效容积 | 1971 L | 0.8*0.7*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 仿金回收槽 | zs04126 | 有效容积 | 198 L | 0.5*0.45*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04127 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 枪黑槽 | zs04128 | 有效容积 | 986 L | 0.8*0.7*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04129 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 枪黑槽 | zs04130 | 有效容积 | 845 L | 1.2*0.8*1.0 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04131 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 冲击镍 | zs04132 | 有效容积 | 190 L | 0.75*0.48*0.6 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04133 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 暗镍槽 | zs04134 | 有效容积 | 142 L | 0.85*0.38*0.5 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04135 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs04136 | 有效容积 | 1247 L | 0.75*0.63*1.5 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04137 | 数量 | 6个 |  |  |
|  | 亮镍槽 | zs04138 | 有效容积 | 624 L | 0.75*0.63*1.5 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 亮镍槽 | zs04139 | 有效容积 | 499 L | 0.75*0.63*1.2 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04140 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 黑铬槽 | zs04141 | 有效容积 | 760 L | 0.9*0.8*1.2 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04142 | 数量 | 4个 |  |  |
| 后处理 | 烘道 | zs04143 | 数量 | 1条 |  | 低温 |
|  | 烘道 | zs04144 | 数量 | 1条 |  | 高温 |
|  | 喷漆 | zs04145 | 数量 | 3把 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 0.75 kw |  |  |
|  | 烤箱 | zs04146 | 数量 | 3个 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 5.5 KW |  |  |
| 电泳 | 清洗槽 | zs04147 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 加膜槽 | zs04148 | 有效容积 | 858 L | 0.75*0.65*1.0 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04149 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 哑膜槽 | zs04150 | 有效容积 | 261 L | 0.6*0.45*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 合金槽 | zs04151 | 有效容积 | 261 L | 0.6*0.45*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 哑棕槽 | zs04152 | 有效容积 | 261 L | 0.6*0.45*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 亮黑槽 | zs04153 | 有效容积 | 261 L | 0.6*0.45*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 哑黑槽 | zs04154 | 有效容积 | 261 L | 0.6*0.45*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs04155 | 数量 | 8个 |  |  |
|  | 彩膜槽 | zs04156 | 有效容积 | 1098 L | 0.3*0.4*0.8 |  |
|  |  |  | 数量 | 13个 |  |  |
| 前处理 | 除蜡槽 | zs02101 | 有效容积 | 1239 L | 1.6*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02102 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 热浸槽 | zs02103 | 有效容积 | 7202 L | 9.3*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 除蜡槽 | zs02104 | 有效容积 | 2478 L | 1.6*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 除蜡槽 | zs02105 | 有效容积 | 1239 L | 1.6*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02106 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 除油槽 | zs02107 | 有效容积 | 2478 L | 1.6*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02108 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 除油槽 | zs02109 | 有效容积 | 1936 L | 2.5*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02110 | 数量 | 7个 |  |  |
|  | 电解除油 | zs02111 | 有效容积 | 1936 L | 2.5*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02112 | 数量 | 8个 |  |  |
|  | 活化槽 | zs02113 | 有效容积 | 696 L | 0.9*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 水洗槽 | zs02114 | 数量 | 2个 |  |  |
| 镀履处理 | 半光镍 | zs02115 | 有效容积 | 9347 L | 13.6*0.71*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 全光镍 | zs02116 | 有效容积 | 16357 L | 23.8*0.71*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 镍封 | zs02117 | 有效容积 | 1168 L | 1.7*0.71*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02118 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 镀铬槽 | zs02119 | 有效容积 | 3003 L | 4.25*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02120 | 数量 | 9个 |  |  |
|  | 黑镍 | zs02121 | 有效容积 | 1185 L | 1.8*0.68*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 冲击镍 | zs02122 | 有效容积 | 948 L | 1.1*0.89*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02123 | 数量 | 4个 |  |  |
| 辅助处理 | 退镀槽 | zs02124 | 有效容积 | 2962 L | 1.8*0.85*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02125 | 数量 | 3个 |  |  |
| 前处理 | 除蜡槽 | zs02201 | 有效容积 | 1084 L | 1.4*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02202 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 热浸槽 | zs02203 | 有效容积 | 5731 L | 7.4*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 除蜡槽 | zs02204 | 有效容积 | 1626 L | 2.1*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02205 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 除油槽 | zs02206 | 有效容积 | 1084 L | 0.8*1.1*1.4 |  |
|  |  |  | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02207 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 电解除油 | zs02208 | 有效容积 | 1084 L | 1.4*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02209 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 活化槽 | zs02210 | 有效容积 | 1084 L | 1.4*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02211 | 数量 | 2个 |  |  |
| 镀履处理 | 氰化铜 | zs02212 | 有效容积 | 5229 L | 7.4*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02213 | 数量 | 7个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs02214 | 有效容积 | 20634 L | 29.2*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02215 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 活化槽 | zs02216 | 有效容积 | 1084 L | 1.4*0.8*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02217 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 全光镍 | zs02218 | 有效容积 | 6784 L | 9.6*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 镍封 | zs02219 | 有效容积 | 3180 L | 4.5*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02220 | 数量 | 4个 |  |  |
|  | 半光镍 | zs02221 | 有效容积 | 3109 L | 4.4*0.73*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 镀铬 | zs02222 | 有效容积 | 2614 L | 3.6*0.75*1.1 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs02223 | 数量 | 7个 |  |  |
| 前处理 | 酸洗槽 | zs05101 | 有效容积 | 220 L | 1.0*0.5*0.5 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05102 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 光洗槽 | zs05103 | 有效容积 | 99 L | 0.450.5*0.5 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05104 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 超声波除蜡 | zs05105 | 有效容积 | 3311 L | 1.9*0.6*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05106 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 超声波除油 | zs05107 | 有效容积 | 2207 L | 1.9*0.6*1.1 |  |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05108 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 活化槽 | zs05109 | 有效容积 | 520 L | 0.75*0.75*1.05 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05110 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 洗白槽 | zs05111 | 有效容积 | 437 L | 0.75*0.75*1.05 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05112 | 数量 | 5个 |  |  |
| 镀履处理 | 碱铜槽 | zs05113 | 有效容积 | 3609 L | 6.2*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05114 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 焦铜槽 | zs05115 | 有效容积 | 2736 L | 4.7*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05116 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs05117 | 有效容积 | 18162 L | 31.2*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05118 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 白镍槽 | zs05119 | 有效容积 | 3143 L | 5.4*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 白镍槽 | zs05120 | 有效容积 | 873 L | 1.5*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05121 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 镀黑 | zs05122 | 有效容积 | 1016 L | 1.5*0.7*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05123 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 广东金 | zs05124 | 有效容积 | 949 L | 0.7*0.7*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 茶金 | zs05125 | 有效容积 | 474 L | 0.7*0.7*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05126 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 镀铬 | zs05127 | 有效容积 | 620 L | 0.8*0.8*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05128 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 无毒黑 | zs05129 | 有效容积 | 620 L | 0.8*0.8*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05130 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 沙镍槽 | zs05131 | 有效容积 | 842 L | 1.5*0.58*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05132 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 无毒白 | zs05133 | 有效容积 | 1016 L | 1.5*0.7*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05134 | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 仿金 | zs05135 | 有效容积 | 472 L | 0.65*0.75*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 染色 | zs05136 | 有效容积 | 528 L | 1.2*0.5*0.5 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 2个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05137 | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 青铜槽 | zs05138 | 有效容积 | 2033 L | 3.0*0.7*1.1 | 手工 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05139 | 数量 | 2个 |  |  |
| 后处理 | 清洗槽 | zs05140 | 数量 | 12个 |  |  |
|  | 烘干 | zs05141 | 数量 | 1条 |  | 蒸汽 |
|  | 喷漆 | zs05142 | 数量 | 2把 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 1.5 KW |  |  |
|  | 烘干 | zs05143 | 数量 | 1条 |  | 蒸汽 |
| 前处理 | 活化槽 | zs05201 | 有效容积 | 554 L | 0.8*0.75*1.05 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05202 | 数量 | 3个 |  |  |
|  | 洗白槽 | zs05203 | 有效容积 | 554 L | 0.8*0.75*1.05 |  |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05204 | 数量 | 4个 |  |  |
| 镀履处理 | 碱铜槽 | zs05205 | 有效容积 | 3784 L | 6.5*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05206 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 酸铜槽 | zs05207 | 有效容积 | 13971 L | 24.0*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05208 | 数量 | 5个 |  |  |
|  | 白镍槽 | zs05209 | 有效容积 | 6112 L | 10.5*0.63*1.05 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05210 | 数量 | 4个 |  |  |
| 滚镀处理 | 滚镀槽 | zs05211 | 有效容积 | 2467 L | 3.2*0.73*1.2 | 自动 |
|  |  |  | 数量 | 1个 |  |  |
|  | 清洗槽 | zs05212 | 数量 | 1个 |  |  |

3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-4。

表3-4 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 规格 | 环评平均日用量 | 实际日用量4月18日 | 实际日用量4月19日 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 桶装 | 36.5% | 0.21 t | 0.16 t | 0.17 t | 储酸区 |
| 2 | 硼酸 | 袋装 | 50kg/袋 | 0.091 t | 0.083 t | 0.078 t |  |
| 3 | 铬酐 | 桶装 | 50kg/桶 | 0.14 t | 0.11 t | 0.11 t |  |
| 4 | 硫酸 | 储罐 | 98% | 1.21 t | 0.94 t | 0.99 t |  |
| 5 | 硝酸 | 桶装 | 63% | 0.061 t | 0.049 t | 0.052 t |  |
| 6 | 氢氟酸 | 桶装 | 50% | 0.030 t | 0.025 t | 0.024 t |  |
| 7 | 磷酸 | 桶装 | 85% | 0.061 t | 0.049 t | 0.047 t |  |
| 8 | 氰化钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.43 t | 0.36 t | 0.33 t | 剧毒品仓库 |
| 9 | 氰化金钾 | 瓶装 | 100g/瓶 | 0.0015 t | 0 t | 0 t |  |
| 10 | 氰化亚铜 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.24 t | 0.20 t | 0.20 t |  |
| 11 | 氢氧化钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.061 t | 0.050 t | 0.051 t | 普通原料仓库 |
| 12 | 氯化锌 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.073 t | 0.060 t | 0.058 t |  |
| 13 | 氧化锌 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0061 t | 0 t | 0 t |  |
| 14 | 锌板 | / | 30kg/块 | 0.094 t | 0 t | 0 t |  |
| 15 | 钝化液 | 桶装 | 25kg/袋 | 0.061 t | 0.055 t | 0.049 t |  |
| 16 | 除蜡水 | 桶装 | 25kg/桶 | 0.30 t | 0.24 t | 0.22 t |  |
| 17 | 镍板 | / | 30kg/块 | 0.064 t | 0.050 t | 0.052 t |  |
| 18 | 硫酸镍 | 袋装 | 50kg/袋 | 0.033 t | 0.026 t | 0.026 t |  |
| 19 | 氯化镍 | 袋装 | 50kg/袋 | 0.082 t | 0.069 t | 0.071 t |  |
| 20 | 电解铜板、磷铜板 | 袋装 | 30kg/块 | 0.24 t | 0.20 t | 0.20 t |  |
| 21 | 硫酸铜 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.21 t | 0.18 t | 0.19 t |  |
| 22 | 氯化铁 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0015 t | 0.0013 t | 0.0013 t |  |
| 23 | 氯化钯 | 桶装 | 5L/桶 | 0.0030 t | 0.0024 t | 0.0023 t |  |
| 24 | 锡板 | / | 30kg/块 | 0.015 t | 0 t | 0 t |  |
| 25 | 酒石酸钾钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.091 t | 0.070 t | 0.069 t |  |
| 26 | 柠檬酸铵 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0061 t | 0.0049 t | 0.0052 t |  |
| 27 | 锡酸钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0061 t | 0.0054 t | 0.0050 t |  |
| 28 | 焦磷酸铜 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.015 t | 0.012 t | 0.012 t |  |
| 29 | 焦硫酸钾 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.24 t | 0.21 t | 0.23 t |  |
| 30 | 硝酸银 | 袋装 | 1kg/袋 | 0.0015 t | 0.0011 t | 0.0011 t |  |
| 31 | A 盐* | 袋装 | 25kg/袋 | 0.012 t | 0.010 t | 0.009 t |  |
| 32 | B 剂* | 袋装 | 25kg/袋 | 0.00061t | 0.00048t | 0.00051t |  |
| 33 | C 盐 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0061 t | 0.0056 t | 0.0058 t |  |
| 34 | 钴盐 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.00015t | 0.00013t | 0.00014t |  |
| 35 | 磷酸氢二钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.027 t | 0.022 t | 0.022 t |  |
| 36 | 柠檬酸钠 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.082 t | 0.069 t | 0.070 t |  |
| 37 | 有机染料 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0015 t | 0.0011 t | 0.0012 t |  |
| 38 | 磷酸氢二钾 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0030 t | 0.0025 t | 0.0024 t |  |
| 39 | 磷酸二氢钾 | 袋装 | 25kg/袋 | 0.0030 t | 0.0022 t | 0.0022 t |  |
| 40 | 银粉 | 袋装 | 10kg 袋装 | 0.00076t | 0.00060t | 0.00062t |  |
| 41 | 电解粉（退挂剂） | 袋装 | 25kg/袋 | 0.030 t | 0.026 t | 0.025 t |  |
| 42 | 挂镀油漆* | 桶装 | 50kg/桶 | 0.030 t | 0.023 t | 0.024 t |  |
| 43 | 滚镀油漆* | 桶装 | 50kg/桶 | 6.75 t | 0 t | 0 t |  |
| 44 | 电泳漆* | 桶装 | 25kg/桶 | 0.0030 t | 0.0025 t | 0.0024 t |  |
| 45 | 活性炭 | 盒装 | 10kg/盒 | 0.018 t | 0.016 t | 0.015 t |  |
| 46 | 电镀油墨* | 盒装 | 10kg/盒 | 1 t | 0 t | 0 t |  |
| 47 | 普通柴油* | / | / | 1030 t | 0 t | 0 t |  |
| 48 | 天然气 | / | / | 0 万m2 | 0.22 万m2 | 0.24 万m2 |  |

3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为电镀、电泳、喷漆废水及员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)后排入厂区废水处理设施生化池处理，电镀、电泳、喷漆废水分质分流入厂区废水处理设施处理达标后50%回用于生产，其余排入厂区西侧瓯江，废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。根据企业提供资料显示，企业2018年4月18日、19日回用量分别为385吨、390吨，经计算回用率分别为54%、53%，废水排放量分别为330吨、347吨，按照一年330天工作日计算，则该厂区废水年排放111705吨。项目目前拥有员工300人，其中250人在厂内住宿，厂内设有食堂。

3.5 生产工艺

本项目电镀种类较多，其中常规的镀种包括镀铜镍铬及颜色（包括仿金、枪黑、无镍白和钛黑等）；其中电镀前处理包括常规的化学、超声波和电解除油及酸洗活化等工艺、喷漆和电泳工艺，具体工艺流程见下图3-3~3-5。

图3-3 铜镍铬、颜色槽及后续表面处理工艺流程图（主要针对挂镀）

图3-4 镀常规、颜色及后续表面处理工艺流程图

工艺说明：

(1)前处理工艺

电镀生产的预处理包括使用酸、碱进行金属表面处理；使用表面活性剂或有机溶剂对工件表面的预处理等。比较普遍的前处理工序为：

工件的除油处理→工件的除锈处理（酸洗）→电镀前的预处理（活化）。

工件的除油处理包括：溶剂除油（不得使用冷脱剂）、碱性溶液（氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠、硅酸钠、硼酸钠等）除油，还有表面活性剂（表面 活性洗涤剂）除油、超声波除油、电解除油等，主要是为了除去零件表面的油 污，以保证镀层与基体的附着度。三氯乙烯或四氯乙烯等为国家禁用洗涤产品， 严禁将其作为前处理溶剂。

工件的除锈处理，也称强浸蚀，包括：化学（盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、铬酸酐、氢氟酸）侵蚀除锈、电化学侵蚀（酸液加电极）除锈、盐浴法（氢氧 化钠和硝酸钠盐）除锈。工件酸洗，也称弱浸蚀，一般采用稀盐酸，浓度约为14%，塑料除锈一般采用稀硫酸，浓度为 3~5%，酸洗主要是延长粗化液的使用寿命。

工件活化：本项目活化分为前处理活化和后处理活化，其中部分产品为铁件，前处理活化采用盐酸，浓度为 10%，后处理活化采用硫酸，浓度为 3~5%； 部分锌合金活化采用氢氟酸，浓度约为 2%；小部分铝件活化采用硝酸，浓度约为 3~5%。

滚光/振光：将零件和磨削介质一起放入滚筒中，滚筒作一定速度的旋转， 依靠零件与磨料、零件与零件之间的相互摩擦和介质的化学作用来清理小零件 表面的锈、毛刺和粗糙不平，得到较光滑的表面，滚光是用于大批量、形状较 简单的小零件，对于形状复杂，带有螺纹、深孔和尖角的零件不宜采用滚光处理。

(2)电镀工艺

1）镀铜  铜本身不太稳定，并具有较高的正电位，不能很好地防护其他金属不受腐蚀，故铜镀层很少用作防护性镀层，但由于铜具有较高的导电性能，铜镀层紧密细致，与基体金属结合牢固，有良好的抛光性能等，因此可用铜镀层来提高其他金属材料的导电性，作其他金属镀层的底层，若要镀装饰铬，往往按基体要求需要以铜作底层。

2）镀镍  镍是具有银白色光泽的金属，硬度高，有很高的化学稳定性，在常温下能很好地抵抗水、大气和碱的侵蚀，从而保持其光泽外表。因此镀镍层主要用作防护—装饰制品的目的。由于镀镍层对铁基体来说，是属于阴极性的镀层，镀层较薄时不能起电化学保护作用，因此为提高镀镍层的抗蚀性能，常用多层电镀法，如铜—镍、镍—铜—镍—铬等。

3）镀铬  铬是一种银白色(带兰色)金属，是最重要的防护性镀层之一。由于铬表面很容易生成钝化膜(氧化层)，因此在空气中很稳定，不易变色和失去光泽。除了盐酸和热硫酸之外，其它物质对铬没有浸蚀作用，而且铬表面憎水、憎油，不易 被污染，这更增加了铬层的稳定性。	镀铬液配方成分为铬酐(CrO3)、硫酸、少量添加剂等，为抑制铬酸雾产生，一般镀槽中会添加抑雾制。镀铬对工艺要 求较严，如电解液温度、电流密度、阴阳极距离等必须严格控制，采用不溶性 阳极，电流效率较低(约 13~18%)，需采用较高的电流密度。镀铬后需加温去氢处理。

装饰铬的工艺过程在镀铬之前，进行预镀铜(铜件除外)、预镀镍打底，然后再镀铬，时间较短(由厚度决定)。装饰镀铬一般采用中等铬酐浓度，除电流密度稍低于镀硬铬外，其他条件均相同。

(3)一般电镀后处理

1)钝化  电镀的后处理钝化工艺是对金属镀层用化学或电化学方法进行处理， 使镀层表面形成一层坚实致密的镀膜，镀件光亮美观，还可以大大提高抗腐蚀能力。钝化处理可以防止仿金、金、锌等镀层变色或泛点，同时还可中和零件表面滞留的碱，所以镀层必须进行钝化处理。镀层经钝化后，抗腐蚀能力可以提高 5 倍以上。高铬酸钝化和重铬酸钾钝化，六价铬的流失较高，铬污染严重甚至高于电镀工艺，六价铬钝化属于产业 政策淘汰工艺，因此入园后企业禁止采用六价铬钝化工艺，目前低毒的三价铬 钝化工艺已被广泛推广应用。此外，市场上又出现了较为环保的无铬钝化工艺， 如钛酸盐、钼酸盐、钨酸盐、稀土、硅酸盐、环氧树酯钝化等，但外观与耐蚀 性不好。本项目采用三价铬或无铬钝化液对镀件进行钝化处理。

2)清洗工序  本项目产品电镀过程中，从前处理-电镀-后处理结束，每道工序后面均需要利用清水进行清洗。本企业采用多级逆流漂洗工艺，每道清洗一般采用 2~4 道清洗水，一部分采用自来水清洗，部分采用中水回用；鉴于个别企业对后道清洗和配液用水质量要求较高，因此须配置纯水机，负荷为 1t/h，每日运行时间约为 4h。

(4)其他有机涂层表面处理

1)喷漆  本项目挂镀件喷漆方法拟采用静电喷漆。静电喷漆是利用压缩空气将油漆化成很小的带电粒子，在高压电场的作用下，吸附到作为阴极的零件上，能够达到较高的传质效果，可以节省涂料和减少废气排放的目的，本项目喷漆试剂使用油性漆，徐配套设置后续的废气净化处理设施。

2)电泳  电泳是将被涂装物浸渍在水溶性涂料中作为阳极（阳极电泳），另设一与其相对应的阴极，在两极间通直流电，靠电流所产生的物理化学作用，使涂料均匀涂在被涂物上的一种涂装技术，电泳必须使用电泳漆，电泳漆通常又称水溶性涂料，鉴于本项目采用水性的电泳漆，产生一定量的醇醚类物质。

(5)对不合格产品的处理工艺

退镀/退挂工艺采用较为先进的电解退挂/退镀工艺。只需在槽内加入电解剥离剂即可对电镀金属进行阳极剥离，槽内液体不外排，只需定期添加剥离剂， 过滤产生的剥离沉淀物及退镀废液委托有资质单位清运处理，退镀/退挂具体工艺如下：

图3-5 不合格产品处理工艺及产污流程图

3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评基本一致。

4 环境保护设施情况

4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目废水处理设施由永嘉县经纬环保实业有限公司设计并完成施工，设计日处理量为1250m3/d，日运行12h（也可根据实际需要运行），项目实际日运行9.5h。项目废水处理工艺流程见图4-1，废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池+废水处理设施 | 瓯江 |
| 生产废水 | F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr、Cr6+、TSn等 | 间歇 | 废水处理设施 |  |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为氯化氢、氟化物、非甲烷总烃、二甲苯、铬酸雾、氰化氢、烟尘(颗粒物)、SO2、NOx，项目废气处理设施是由浙江科工环保技术有限公司设计并完成施工，废气来源及处理方式见表4-2。

(1)含酸废气  项目生产过程中会产生一定量的氯化氢、氟化物，项目废气集气经过水喷淋处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为39米。

(2)含铬废气  项目镀铬工艺过程中会产生一定量的铬酸雾，项目废气集气后经水喷淋+铬回收装置处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为39米。

(3)含氰废气  项目生产过程中会产生一定量的氰化氢，项目废气集气后经水喷淋处理达标后引至高空排放，排气筒高度为39米。

(4)有机废气  项目涂装生产过程中会产生一定量的二甲苯、非甲烷总烃，项目废气集气后经水喷淋+等离子净化处理达标后引至高空排放，排气筒高度为39米。

图4-1 废水处理设施主要工艺及产污流

(5)燃油废气  项目燃油锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘(颗粒物)、SO2、NOx，项目废气集气后引至高空排放，排气筒高度为10米。

(6)油烟废气  项目食堂使用过程中会产生一定量的油烟，项目废气集气后经HX-YJ-D-18A复合静电式油烟净化器处理达标后引至高空排放，排气筒高度为25米。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含酸废气排气筒 | 氯化氢、氟化物 | 水喷淋 | 39米 | 环境 |
| 含铬废气排气筒 | 铬酸雾 | 水喷淋+铬回收装置 | 39米 | 环境 |
| 含氰废气排气筒 | 氰化氢 | 水喷淋 | 39米 | 环境 |
| 涂装废气排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 水喷淋+等离子净化 | 39米 | 环境 |
| 燃油锅炉 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX 烟气黑度[净化后] | / | 10米 | 环境 |
| 食堂油烟 | 油烟 | HX-YJ-D-18A复合静电式油烟净化器 | 25米 | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目的主要噪声源自废气处理设施、冷却机、风机等设备的运转。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液、漆渣、电镀液过滤废活性炭、废膜、电镀污泥及员工生活垃圾。其中漆渣、废膜收集后目前由企业自行暂存；废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液收集后交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电镀液过滤废活性炭经废水处理汇同电镀污泥按质分别交由温州市清能节能再生资源有限公司及浙江环益资源利用有限公司清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等） | 电镀工序 | 危险固废 | 40t/a | 20t/a | 由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置 |
| 2 | 废电镀液 | 电镀工序 | 危险固废 | 40t/a | 20t/a |  |
| 3 | 废退镀液 | 退镀工序 | 危险固废 | 33.6t/a | 16.8t/a |  |
| 4 | 漆渣 | 喷漆、电泳 | 危险固废 | 2.3t/a | 1.8t/a | 目前由企业自行暂存 |
| 5 | 废膜 | 废水深度膜处理、镍槽边回收 | 危险固废 | 不定量 | 不定量 |  |
| 6 | 废活性炭 | 电镀液过滤 | 危险固废 | 6.0t/a | 2.0t/a | 按质分别交由温州市清能节能再生资源有限公司及浙江环益资源利用有限公司清运处置 |
| 7 | 电镀污泥 | 污水处理 | 危险固废 | 2082t/a | 1041t/a |  |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 16.5t/a | 8t/a | 环卫处理 |

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

4.2.1.1 事故预防措施

我国在安全生产上一贯坚持“安全第一、预防为主”的方针，工作重点应放在预防上。在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。因此制定本项目的事故应急计划是十分必要的。

1)火灾和爆炸的预防措施控制与消除火源：

⑴工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等进入易燃易爆区。

⑵动火，采取有效的防范措施。操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。

⑶使用防爆型电器。

⑷严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。

⑸安装避雷装置。

⑹转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

⑺物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

严格控制设备质量及其安装质量：

⑴罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。

⑵管道等有关设施应按要求进行试压。

⑶对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。

⑷电器线路定期进行检查、维修、保养。

加强管理、严格工艺纪律：

⑴遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

⑵坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。

⑶检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。

⑷加强培训、教育和考核工作。

安全措施：

⑴严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。

⑵在易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探测仪，并经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；

⑶设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

⑷对于因超温，超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。

⑸搬运时轻装轻卸，防止包装破损。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。厂区要设有卫生冲洗设施。

⑹根据生产工艺介质的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。

4.2.1.2 物料泄漏的预防

泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键所在。

(1)总平面布置根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防；将散发可燃、有毒气体的工艺装置、罐区、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，并避免布置在窝风地带；做 好排放雨水设施；

(2)对操作人员进行系统教育，严格按操作规程操作，严禁违章作业；

(3)设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全卫生教育室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套，防护鞋、防护服等；

(4)所有生产装置区、贮存区均设围堰，保证污水不排入附近水体；

(5)所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散；

(6)为防止其它设备发生事故时的辐射影响，在重要的塔器上安装水喷淋设施。经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性；

(7)设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到事故池，以便集中处理；

(8)贮罐设备布置露天化，保证易燃易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离。对贮存易燃易爆物料的罐区设置防火堤。

(9)贮罐区内的建筑抗震结构，按当地地震的基本烈度设计。

(10)按规定设置建构筑物安全通道，以便紧急状态时保证人员疏散。

(11)生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼器。

(12)为防暑、防寒、防尘、防毒，按有关设计规定，室内设置空调、采暖及通风，使室内保持良好的空气卫生条件。

(13)贮罐附近场所以及需要提醒人员注意的地点，均应按标准设置各种安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

(14)本项目储罐布置于架空层，应对架空层上方建筑结构做好防腐、防渗等措施，同时对于储罐内设氮封；经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

4.2.1.3 危险化学品(包括剧毒品)安全管理对策与措施

(1)危险化学品的包装内应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；

(2)在生产、储存和使用化学危险品的场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态；

(3)危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显的标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

(4)加强安全管理和安全教育 企业应开展安全生产定期检查，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行；建立由厂主要领导负责的安全小组，对安全工作做到层层落实、真抓实干。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。

4.2.1.4 污水处理设施临时危险固废堆放点安全管理对策与措施

严格按照相关规范设立危险固废临时对放点，同时分区分类堆放不同固废， 同时固废经处理后规范包装，对于可能发生渗水的危险固废作为分区作为围堰， 同时围堰内导水系统完善，废水经收集后进入混排废水池内处理。

4.2.1.5 应急事故池设置

当设备(装置)出现泄漏、爆炸、火灾等事故时，火灾消防水、有毒物料吸收稀释水、泄漏物料能储存于应急事故池或围堰内，待事故结束后对该部分废水或物料进行适当处理或处置，避免事故引发的伴生/次生危险，本项目根据 6.4.2 设置事故应急池 1250m3，废水应急池内分别针对 6 股废水分区设置应急池，其中混排池内包括初期雨水量。

4.2.1.6 其它事故防范措施

(1)废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。加强废气净化装置的运行管理，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。

(2)一旦发生化学电泳槽事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液用泵抽至事故池；对于地面扩散的事故液采用围堰收集后用泵或重力流的方式送入事故池。待事故处理完毕后将事故废液逐步放入污水处理站处理达标后再行排放。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算8000万元，实际投资8000万元，其中环保设施投资1800万元，占总投资额的22.5%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-4。

表4-4  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生产废水按环评要求分类分质收集处理，同一工艺和电镀镀种应集中于一个区域，须合理布置生产车间，并落实完善的废水收集系统，电镀生产废水须50%以上经深度处理后回用。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，废水管道应满足防腐、防渗要求。生活污水经化粪池预处理后纳入生化池，经污水处理设施处理达标的生产废水以及生活污水排放至瓯江。项目污水处理设施须预留深度治理的空间，在国家、省、市有行业提标改造要求时须予以统一落实。重金属指标经废水处理站处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900--2008) 中的新建表2 标准。 | 项目产生的废水主要为电镀、电泳、喷漆废水及员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)后排入厂区废水处理设施生化池处理，电镀、电泳、喷漆废水分质分流入厂区废水处理设施处理达标后50%回用于生产，其余排入厂区西侧瓯江，废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。 |
| 落实酸雾、有机废气等废气处理设施，对应废气特点分别采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15 米，氰化氢不低于25米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。电镀车间废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 中新建企业大气污染物排放限值，电镀废气无组织排放厂界监控点浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中规定的相关规定执行，喷漆废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中相关标准，燃油锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中二类区相关标准，锅炉烟囱高度不低于8 米。 | 项目生产过程中会产生一定量的氯化氢、氟化物，项目废气集气经过水喷淋处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为39米。项目镀铬工艺过程中会产生一定量的铬酸雾，项目废气集气后经水喷淋+铬回收装置处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为39米。项目生产过程中会产生一定量的氰化氢，项目废气集气后经水喷淋处理达标后引至高空排放，排气筒高度为39米。项目涂装生产过程中会产生一定量的二甲苯、非甲烷总烃，项目废气集气后经水喷淋+等离子净化处理达标后引至高空排放，排气筒高度为39米。项目燃油锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘(颗粒物)、SO2、NOx，项目废气集气后引至高空排放，排气筒高度为10米。项目食堂使用过程中会产生一定量的油烟，项目废气集气后经HX-YJ-D-18A复合静电式油烟净化器处理达标后引至高空排放，排气筒高度为25米。项目铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氟化物处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中排放标准；项目二甲苯、非甲烷总烃处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值。氨气、硫化氢排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级标准。食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准。 |
| 落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，厂界噪声达标排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3 类标准，西侧省道执行4 类声环境功能区标准。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周噪声均能达标。 |
| 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改清单相关内容。电镀污泥、电镀废液、废活性炭、漆渣等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置。一般固废和生活垃圾及时收集清运。 | 项目产生的固体废物主要为废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液、漆渣、电镀液过滤废活性炭、废膜、电镀污泥及员工生活垃圾。其中漆渣、废膜收集后目前由企业自行暂存；废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液收集后交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电镀液过滤废活性炭经废水处理汇同电镀污泥按质分别交由温州市清能节能再生资源有限公司及浙江环益资源利用有限公司清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

5 建设项目环评报告的主要结论及审批

5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目选取非持久性污染物 CODcr 及持久性污染物六价铬分别在正常工况下和非正常工况下进行预测，得到以下结论：

① 本项目混合过程段长度为 75m；

② 根据污染物特征通过采用不同预测模式对 10~75m 混合过程段预测表明在正常工况下本项目废水排放 CODcr 和六价铬会环境质量增量很小，其中CODcr 最大增量约为0.0991mg/L，六价铬最大增量约为 0.0003mg/L。随着75m~1500m 进入完全混合模式，其中六价铬属于持久性污染物，其在完全混合段浓度为 0.00864mg/L，相对本底增量为 0.00014mg/L；CODcr 属于非持久性有机物，随着距离的衰减浓度从混合过程段 10.6717mg/L 衰减至 6.79311mg/L，均能符合其环境功能区划要求。在非正常工况下，相对正常工况下其对环境质量增量大大增加，其中在 10~75m 混合过程段预测发现，其中 CODcr 最大增量约为 0.5888mg/L，六价铬最大增量约为 0.0275mg/L。随着 75m~1500m 进入完全混合模式，其中六价铬属于持久性污染物，其在完全混合段浓度为 0.0201mg/L， 相对本底增量为 0.00116mg/L；CODcr 属于非持久性有机物，随着距离的衰减浓度从混合过程段 10.89675mg/L 衰减至 6.923389mg/L，由于该排放口瓯江水面宽度较大，且瓯江水量相对污染物排放量大（本项目排水量约占枯水期流量的0.071%），因此非正常工况下仍能符合其环境功能区划要求，鉴于六价铬属于富集型重金属，项目非正常工况排放一方面会引起水质变差，而且随着日积月累其底泥环境质量会更加恶劣，因此应加强管理，杜绝非正常工况现象。

2）地下水

本项目通过选取六价铬作为预测因子，采用解析法对铬反应池泄露进行地下水影响评价，预测结果：渗漏初期，根据非正常工况情景模式，100d 时六价铬污染物污染晕中心处浓度超标，最高浓度贡献值 0.1446904mg/L，超标倍数为1.894 倍，此时污染晕向北迁移最大距离 17m。污染物在 845 心峰值浓度达到地下水Ⅲ类水质标准，此时最大迁移距离 141m。第 1000 天、7300d 污染物将会持续迁移，但浓度逐渐降低，第 7300d 时六价铬浓度贡献值已降至 0.01700167mg/L。

本项目通过严格执行本环评提出的防渗措施的基础上，减少其对浅层地下水的影响，从而尽量减少其对深层地下水的影响

- 大气环境影响

① 废气排放达标分析

废气经本环评提出的措施落实后，其中二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值，燃油锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的二类区相关标准，企业电镀废气满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 5 规定的大气污染物排放限值。

②酸雾、喷漆/浸漆废气和污水处理站废气影响分析

根据估算模式计算可知，铬酸雾面源评价等级为二级，因此采用 AERMOD 模式选取铬酸雾进一步预测，预测结果显示在正常工况下，其在网格最大落地点、敏感点及厂界最大落地浓度均能满足相应环境功能区划要求；在非正常工况下造成网格最大落地浓度超标及部分敏感点超标，且相对正常工况下占标率大大增加，因此杜绝上述非正常工况发生。

本项目不设大气环境防护距离，卫生防护局距离设置如下：

车间 1#、车间2#和污水处理站为边界，分别设置 100m、100m 和 50m，项目最终卫生防护距离以三个面源包络线为准，根据分析可知项目卫生防护距离包络线内无敏感点， 因此距离满足卫生防护距离要求，同时要求卫生防护距离范围内避免规划建设 学校、住宅、医院等敏感点。

③其他  本项目电泳漆属于水性漆，烘干过程中仅 4.82%溶剂挥发，挥发后废气均通过有组织收集后进入喷漆/浸漆涂装废气处理设施处理后引高排放；锅炉使用能源为 0#普通柴油，含硫率低于 0.18%，属于清洁能源，废气经专用烟道引高排放；备用发电机每年发电次数不多，废气高空排放后能够被周围大气很快稀释； 厨房油烟经油烟净化设备处理后引高排放，通过以上措施保障后，能满足相应 环境功能区划要求。

(3)声环境影响  根据预测结果可知，厂界均能满足相应的标准，且项目距离敏感点的距离均超过 200m，通过距离衰减和建筑物阻隔后可满足相应的环境功能区划要求。

(4)固废环境影响

项目固废种类较多，企业应分类收集，分别处置，设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用。

工业固废：项目工业固废主要包括电镀废渣、电镀废液、电镀污泥、废活性炭、废膜和漆渣，应全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/2001）及修改单相关内容要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理；生产过程中产生的化学品包装由生产厂家直接回收利用，从源头上减少了固废的产生，提高了资源利用率；

生活垃圾：厂区内应设置生活垃圾收集点，并做到及时收集，同时与环卫部门协商，确认项目迁建后生活垃圾仍由环卫部门统一进行处理。在继续保障以上措施实施的前提下，项目的生活垃圾处置不会对环境产生明显影响。

5.1.2 建议

(1)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育， 形成人人重视环境保护的生产气氛。

（2）积极推行清洁生产，做好清污分流，提高水的重复利用率，提倡一水多用，节约水资源，减少废水处理设施的处理负荷。加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

（3）建议设置电脑程序自动控制系统，对电镀工艺的各个工段时间、温度、电流密度和强度、镀液浓度采用电脑程序自动控制。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州泽盛科技有限公司原为印染企业，现转产为永嘉县电镀标杆企业，主要整合区域内小规模电镀，本项目评价电镀容量为 390996L，自动率为 90.5%，主要涉及电镀及后续电泳、喷漆等表面处理工艺。

经环评分析，项目符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物 符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造 成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较 好的经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，符合电镀行业的清 洁生产要求和《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）》等 15 个环境准入指导意见的通知（浙环发[2016]12 号）中附件 6 浙江省电镀产业环境准入指导意见要求，符合浙江省涂装行业企业整治要求，符合公众参与有关要求。经环评分析，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后， 可做到达标排放，对周围环境的影响可控制在一定的范围内。在全面落实本报 告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，本项目建设在环境保护方面是可行的。

5.2 审批部门审批决定

温州市环境保护局于2016年12月8日以(温环建[2016]041号)对本项目进行审批受理，具体如下：

温州泽盛科技有限公司：你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书》、技术评估报告(温环评估(2016)16号)、专家评审意见、永嘉县环保局初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、水嘉县环保局的初审意见，环评报告提出的污染防治指施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于永嘉县上林村(基隆屿工业区)，总占地面积18195.5平方米，本次建设用地12126平方米，剩余作为预留用地，总建筑面积26350.2 平方米，其中生产车间建筑面积18299.8平方米。项目生产主要设置电镀、电泳、浸漆、喷漆等表面处理工艺。项目对永嘉县域内尚未整合的电镀企业容量进行整合提升，同时兼并永嘉县长江洁具制造有限公司电镀容量，整合提升后电镀容量390996L.。整合企业名单、项目具体建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准:地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中三类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中I类标准；项月周边环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，特征污染因子参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)、前苏联《工业企业设计卫生标准》(CH245-71)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准，西侧省道参照执行4a类标准；土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)三级标准。

项目污染物排放标准：重金属指标经废水处理站处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900--2008)中的新建表2标准；电镀车间废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中新建企业大气污染物排放限值，电镀废气无组织排放厂界监控点浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的相关规定执行，喷漆废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准，燃油锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中二类区相关标准，锅炉烟囱高度不低于8米；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区标准，西侧省道执行4类声环境功能区标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改清单相关内容。

四、你单位须严格按照《关于印发浙江省电镀行业污染整治方案的通知》(浙环发(2011)67号)中的电镀企业污染综合整治验收标准，做好污染防治、清洁生产、环境管理等各项工作。

五、项目生产废水按环评要求分类分质收集处理，同一工艺和电镀镀种应集中于一个区域，须合理布置生产车间，并落实完善的废水收集系统，电镀生产废水须50%以上经深度处理后回用。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，废水管道应满足防腐、防渗要求。生活污水经化粪池预处理后纳入生化池，经污水处理设施处理达标的生产废水以及生活污水排放至瓯江。项目污水处理设施须预留深度治理的空间，在国家、省、市有行业提标改造要求时须予以统一落实。

六、落实酸雾、有机废气等废气处理设施，对应废气特点分别采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，氰化氢不低于25米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

七、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，厂界噪声达标排放。电镀污泥、电镀废液、废活性炭、漆渣等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置。一般固废和生活垃圾及时收集清运。

八、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求设置足够容积的事故应急池。

九、积极做好清洁生产工作，推广使用先进的生产设备和低毒无毒生产工艺。项目实施后，主要污染物排放指标为CODcr17.973吨/年，氨氨3.37吨/年，二氧化硫3.523吨/年，氮氧化物3.78吨年，VOCs1.476 吨/年，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标。

十、本项目大气防护距离按照环评测算结果确定，其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

十一、项目施工阶段应委托具有环境工程监理资质的单位，进行全过程监督管理，监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

十二、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十三、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请永嘉县环保局负责。项目建成试生产三个月内，应向我局申请环保设施竣工验收。验收合格后，方可投入正式生产。

十四、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府或者浙江省环保厅提起行政复议。

6 验收执行标准

6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值 |
|  | 悬浮物 | 50 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 80 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 3.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 15 | mg/L |  |
|  | 总磷 | 1.0 | mg/L |  |
|  | 总氰化物 | 0.3 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | 10 | mg/L |  |
|  | 总铜 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总锌 | 1.5 | mg/L |  |
|  | 总铁 | 3.0 | mg/L |  |
|  | 总铬 | 1.0 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | 0.2 | mg/L |  |
|  | 总镍 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总锡 | 5.0 | mg/L | 参照上海市《污水综合排放标准》(DB31/199-2009)相关标准 |
| 废气 | 铬酸雾 | 排放浓度 | 0.05 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中相关排放标准 |
|  | 氯化氢 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  | 氟化物 |  | 7 | mg/m3 |  |
|  | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |  |
|  | 烟尘 |  | 20 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 50 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 林格曼级 |  |
|  | 氨（无组织） |  | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级标准 |
|  | 硫化氢（无组织） |  | 0.06 | mg/m3 |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]排放速率标准值按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） |  | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 氰化氢（无组织） |  | 0.024 | mg/m3 |  |
|  | 氯化氢（无组织） |  | 0.20 | mg/m3 |  |
|  | 铬酸雾（无组织） |  | 0.006 | mg/m3 |  |
|  | 氟化物（无组织） |  | 0.02 | mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放速率(39m)[1] | 95 | kg/h |  |
|  | 二甲苯 |  | 9.59 | kg/h |  |
|  | 铬酸雾 |  | 0.073 | kg/h |  |
|  | 氯化氢 |  | 2.48 | kg/h |  |
|  | 氰化氢 |  | 0.82 | kg/h |  |
|  | 氟化物 |  | 0.96 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界西侧 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
|  | 其余侧 | 65 | dB |  |

6.2 总量控制指标

根据浙江中蓝环境科技有限公司《温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目环境影响报告书》，项目总量控制指标为COD 17.973t/a，NH3-N3.37t/a，SO2 3.523t/a，NOx 3.78t/a，VOCs 1.476t/a。

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 前处理废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、 TCu、TZn、TNi、TFe、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 沉淀池(前) | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、 TCu、TZn、TNi、TFe、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | C | 氰系废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 TCu、TSn*、TCN | 抽样2天，每天 4次 |
|  | D | 铬系废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 TCr、Cr6+ | 抽样2天，每天 4次 |
|  | E | 沉淀池(Cr) | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 TCr、Cr6+ | 抽样2天，每天 4次 |
|  | F | 镍系废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 TNi、TFe | 抽样2天，每天 4次 |
|  | G | 沉淀池(Ni) | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 TNi、TFe | 抽样2天，每天 4次 |
|  | H | 混排废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr、Cr6+、TSn*、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | I | 综合废水 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、 TCu、TZn、TFe、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 废水 | J | 气浮池(综) | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、 TCu、TZn、TFe、TCN、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | K | 沉淀池(综) | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr | 抽样2天，每天 4次 |
|  | L | 标准排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr、Cr6+、TSn*、石油类、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、SS、TP、F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr、Cr6+、TSn* | 现场平行样，抽样1天，1次 |
| 清下水 | M | 雨水井 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、F、TCN、 TCu、TZn、TNi、TFe、TCr、Cr6+、石油类 | 抽样2天，每天 2次 |
| 无组织废气 | N1-N4 | 厂界四周 | NH3、H2S、HCl、F-、HCN、NMHC、铬酸雾 | 抽样2天，每天 3次 |
| 有组织废气 | O1-O3 | 酸塔净化二前、 一后排气筒 | HCl、F- | 抽样2天，每天 3次 |
|  | P1-P3 | 铬塔净化二前、 一后排气筒 | 铬酸雾 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Q1-Q3 | 氰塔净化二前、 一后排气筒 | HCN | 抽样2天，每天 3次 |
|  | R1-R2 | 涂装塔净化前、后排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | S | 燃气锅炉 集气后排气筒 | 颗粒物(烟尘)、SO2、NOX 烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | T | 油烟净化器 净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天 1次，每次5样 |
| 噪声 | 1-6 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

8 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.01 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
|  | F | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
|  | TCN | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004mg/L |
|  | TCu | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
|  | TZn | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
|  | TNi | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 0.05mg/L |
|  | TFe | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.030mg/L |
|  | TCr | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年) | 0.003mg/L |
|  | Cr6+ | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
|  | TSn | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 0.045mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 15mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | 0.0005mg/m3 0.005mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.90mg/m3 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行) HJ 549-2009 | 0.08μg/10mL |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 |
|  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 | 0.5μg/m3 |
|  |  | 大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 0.06mg/m3 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 0.090mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.001mg/m3 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、HCl、铬酸雾、NH3、HCN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类、油烟 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 二甲苯 | 检定合格 |
| 离子浓度计 | ION700 | 氟化物 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | HCl、NH3、HCN、二甲苯、氟化物、铬酸雾 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘、铬酸雾、SO2、NOx、油烟 | 校准合格 |

8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 陈城深 | 评价室检测员 | XH201503 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1804137-096 | COD | 69 | 61 | 6.2 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 13.7 | 13.8 | 0.4 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.588 | 0.603 | 1.3 | ≤10 | 符合 |
|  | F | 8.50 | 8.28 | 1.3 | ≤10 | 符合 |
|  | TCN | 0.012 | 0.015 | 11.1 | ≤15 | 符合 |
|  | TCu | 0.28 | 0.29 | 1.8 | ≤15 | 符合 |
|  | TZn | 0.09 | 0.10 | 5.3 | ≤15 | 符合 |
|  | TNi | ＜0.05 | ＜0.05 | 0 | ≤15 | 符合 |
|  | TFe | 0.825 | 0.869 | 2.6 | ≤5 | 符合 |
|  | TCr | 0.46 | 0.49 | 3.2 | ≤15 | 符合 |
|  | Cr6+ | 0.040 | 0.037 | 3.9 | ≤15 | 符合 |
|  | TSn | 0.0975 | 0.0853 | 6.7 | ≤15 | 符合 |

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年4月18日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年4月19日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

9 验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

2018年4月18日、19日验收监测期间，该企业生产负荷分别为（锁具）77.0%、78.6%，（洁具）76.2%、77.8%，（五金件）79.5%、83.5%，（电泳）79.1%、83.5%，（喷漆）99.1%、98.7%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月18日 | 钮扣 | 9.7t | 77.0% | 4150t/a 12.6t/d | 330天 |
| 4月19日 |  | 9.9t | 78.6% |  |  |
| 4月18日 | 拉链 | 9.6t | 76.2% | 4150t/a 12.6t/d |  |
| 4月19日 |  | 9.8t | 77.8% |  |  |
| 4月18日 | 五金件 | 1.59万件 | 79.5% | 664万件/a 2万件/d |  |
| 4月19日 |  | 1.57万件 | 78.5% |  |  |
| 4月18日 | 电泳表面处理 | 72m2 | 79.1% | 3万m2/a 91m2/a |  |
| 4月19日 |  | 76m2 | 83.5% |  |  |
| 4月18日 | 喷漆表面处理 | 1501m2 | 99.1% | 50万m2/a 1515m2/a |  |
| 4月19日 |  | 1495m2 | 98.7% |  |  |

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

2018年6月8日监测期间，项目含铬废水预处理出水口监测结果中，铬、六价铬排放浓度及其日均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。污水监测结果详见表9-2。

验收监测期间，项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类及重金属等排放浓度及其日均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值，水中锡排放浓度及其日均值均达到上海市《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）中的相关标准。污水监测结果详见表9-3。

表9-2 废水整改监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 | 总铬(mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 项目 抽样位置及时间 | 总铬(mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬系废水集水池 6月8日 | 10:12 | 299 | 101 | 沉淀池（Cr） 6月8日 | 10:15 | 0.70 | 0.026 |
|  | 12:57 | 304 | 116 |  | 13:01 | 0.62 | 0.037 |
|  | 14:37 | 310 | 109 |  | 14:40 | 0.66 | 0.029 |
|  | 16:13 | 306 | 110 |  | 16:17 | 0.63 | 0.031 |
|  | 平均值 | 305 | 109 |  | 平均值 | 0.65 | 0.031 |
| 排放限值 | 1.0 | 0.2 | 排放限值 | 1.0 | 0.2 |
| 评 价 | 达标 | 达标 | 评 价 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1806093号检测报告。

9.2.1.2废气监测结果

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置厂界东、南、西、北4个监测点，两天六次监测结果中，氨、硫化氢排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级标准；非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、氰化氢、非甲烷总烃、铬酸雾排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。监测结果、监测点位详见表9-4、图3-2。

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氟化物排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中相关排放标准；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉标准；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、排放速率，铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氟化物排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准，具体监测结果详见表9-5~9-7。

表9-3 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | 总镍 (mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | COD (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | TCN (mg/L) | 总锌 (mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总锡 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水井 4月18日 | 09:50 | 7.75 | 17.1 | 1.46 | 86.3 | ＜0.05 | 0.485 | 0.25 | 52 | 4.15 | 0.010 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.30 | —— |
|  | 13:47 | 7.71 | 19.7 | 1.26 | 87.5 | ＜0.05 | 0.629 | 0.24 | 46 | 3.90 | 0.006 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.19 | —— |
|  | 平均值 | —— | 18.4 | 1.36 | 86.9 | ＜0.05 | 0.557 | 0.24 | 49 | 4.02 | 0.008 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.24 | —— |
| 雨水井 4月19日 | 09:44 | 7.79 | 17.4 | 1.35 | 90.6 | ＜0.05 | 0.520 | 0.27 | 58 | 4.31 | 0.009 | 0.13 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.34 | —— |
|  | 13:46 | 7.67 | 16.9 | 1.67 | 97.0 | ＜0.05 | 0.651 | 0.21 | 57 | 4.05 | 0.008 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.23 | —— |
|  | 平均值 | —— | 17.15 | 1.51 | 93.8 | ＜0.05 | 0.586 | 0.24 | 57.5 | 4.18 | 0.008 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.010 | —— | 0.28 | —— |
| 前处理废水集水池4月18日 | 09:07 | 1.43 | 30.5 | 72.8 | 217 | 21.0 | 44.7 | 31.4 | 703 | 88.5 | —— | 73.0 | —— | —— | —— | 8.01 | —— |
|  | 11:03 | 1.43 | 47.7 | 66.3 | 257 | 22.4 | 46.8 | 32.1 | 720 | 75.9 | —— | 74.1 | —— | —— | —— | 9.90 | —— |
|  | 13:06 | 1.89 | 44.4 | 70.2 | 143 | 23.7 | 46.4 | 30.0 | 469 | 96.8 | —— | 72.9 | —— | —— | —— | 8.21 | —— |
|  | 14:38 | 1.46 | 67.2 | 62.7 | 215 | 24.6 | 43.2 | 31.7 | 747 | 72.8 | —— | 75.0 | —— | —— | —— | 8.93 | —— |
|  | 平均值 | —— | 47.4 | 68.0 | 208 | 22.9 | 45.3 | 31.3 | 660 | 83.5 | —— | 73.8 | —— | —— | —— | 8.76 | —— |
| 前处理废水集水池4月19日 | 08:58 | 1.38 | 36.8 | 64.6 | 227 | 20.9 | 45.8 | 32.5 | 687 | 90.5 | —— | 73.1 | —— | —— | —— | 8.39 | —— |
|  | 11:01 | 1.62 | 41.8 | 65.3 | 200 | 22.4 | 45.4 | 29.8 | 737 | 85.7 | —— | 75.3 | —— | —— | —— | 9.81 | —— |
|  | 13:02 | 1.57 | 43.0 | 70.5 | 243 | 24.3 | 45.4 | 30.7 | 759 | 93.4 | —— | 74.6 | —— | —— | —— | 9.57 | —— |
|  | 14:45 | 1.68 | 36.8 | 71.5 | 202 | 24.6 | 47.2 | 30.8 | 788 | 88.9 | —— | 76.5 | —— | —— | —— | 9.38 | —— |
|  | 平均值 | —— | 39.6 | 68.0 | 218 | 23.0 | 46.0 | 31.0 | 743 | 89.6 | —— | 74.9 | —— | —— | —— | 9.29 | —— |
| 沉淀池（前） 4月18日 | 09:28 | 6.72 | 29.4 | 46.3 | 320 | 12.6 | 29.9 | 13.8 | 810 | 46.4 | —— | 37.3 | —— | —— | —— | 2.25 | —— |
|  | 11:26 | 6.70 | 25.8 | 41.4 | 350 | 12.9 | 27.8 | 14.5 | 645 | 43.0 | —— | 38.0 | —— | —— | —— | 2.60 | —— |
|  | 13:21 | 6.53 | 28.8 | 43.4 | 288 | 13.7 | 29.5 | 14.9 | 689 | 44.5 | —— | 39.0 | —— | —— | —— | 1.97 | —— |
|  | 14:54 | 6.81 | 20.4 | 48.3 | 145 | 13.5 | 28.4 | 13.5 | 501 | 41.4 | —— | 41.1 | —— | —— | —— | 2.59 | —— |
|  | 平均值 | —— | 26.1 | 44.8 | 276 | 13.2 | 28.9 | 14.2 | 661 | 43.8 | —— | 38.8 | —— | —— | —— | 2.35 | —— |
| 沉淀池（前） 4月19日 | 09:20 | 6.74 | 26.2 | 49.3 | 305 | 10.6 | 31.2 | 14.3 | 706 | 44.3 | —— | 40.2 | —— | —— | —— | 2.70 | —— |
|  | 11:21 | 6.78 | 24.1 | 45.7 | 338 | 11.4 | 30.8 | 14.6 | 735 | 39.8 | —— | 36.5 | —— | —— | —— | 2.45 | —— |
|  | 13:20 | 6.69 | 27.6 | 44.4 | 313 | 12.2 | 28.3 | 13.3 | 767 | 43.4 | —— | 39.2 | —— | —— | —— | 2.36 | —— |
|  | 15:03 | 6.61 | 21.7 | 50.6 | 207 | 13.1 | 30.4 | 14.0 | 824 | 46.9 | —— | 37.0 | —— | —— | —— | 2.53 | —— |
|  | 平均值 | —— | 24.9 | 47.5 | 291 | 11.8 | 30.2 | 14.0 | 758 | 43.6 | —— | 38.2 | —— | —— | —— | 2.51 | —— |
| 氰系废水集水池 4月18日 | 09:11 | 8.96 | 8.13 | 23.3 | 190 | —— | —— | 456 | 645 | —— | 33.0 | —— | —— | —— | 1.29 | —— | —— |
|  | 11:09 | 9.04 | 6.19 | 22.7 | 187 | —— | —— | 467 | 777 | —— | 34.1 | —— | —— | —— | 0.851 | —— | —— |
|  | 13:08 | 8.81 | 6.84 | 22.9 | 148 | —— | —— | 453 | 877 | —— | 33.8 | —— | —— | —— | 0.773 | —— | —— |
|  | 14:40 | 8.77 | 6.97 | 23.4 | 173 | —— | —— | 468 | 864 | —— | 32.4 | —— | —— | —— | 1.59 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 7.03 | 23.1 | 174 | —— | —— | 461 | 791 | —— | 33.3 | —— | —— | —— | 1.13 | —— | —— |
| 氰系废水集水池 4月19日 | 09:02 | 8.91 | 8.65 | 23.6 | 198 | —— | —— | 475 | 814 | —— | 32.1 | —— | —— | —— | 1.90 | —— | —— |
|  | 11:04 | 9.00 | 9.42 | 23.1 | 210 | —— | —— | 478 | 856 | —— | 33.4 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | —— |
|  | 13:05 | 8.72 | 7.10 | 23.2 | 134 | —— | —— | 459 | 937 | —— | 34.3 | —— | —— | —— | 1.63 | —— | —— |
|  | 14:47 | 8.79 | 7.48 | 23.0 | 159 | —— | —— | 457 | 902 | —— | 35.1 | —— | —— | —— | 1.92 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 8.16 | 23.2 | 175 | —— | —— | 467 | 877 | —— | 33.7 | —— | —— | —— | 1.79 | —— | —— |
| 铬系废水集水池 4月18日 | 09:13 | 4.23 | 24.1 | 66.6 | 266 | —— | —— | —— | 285 | —— | —— | —— | 349 | 86.1 | —— | —— | —— |
|  | 11:10 | 4.15 | 26.7 | 60.1 | 270 | —— | —— | —— | 283 | —— | —— | —— | 357 | 89.5 | —— | —— | —— |
|  | 13:10 | 3.70 | 31.0 | 57.4 | 199 | —— | —— | —— | 424 | —— | —— | —— | 322 | 80.7 | —— | —— | —— |
|  | 14:43 | 5.61 | 35.5 | 62.7 | 222 | —— | —— | —— | 279 | —— | —— | —— | 333 | 73.1 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 29.3 | 61.7 | 239 | —— | —— | —— | 318 | —— | —— | —— | 340 | 82.3 | —— | —— | —— |
| 铬系废水集水池 4月19日 | 09:05 | 4.82 | 27.4 | 64.9 | 244 | —— | —— | —— | 298 | —— | —— | —— | 335 | 84.1 | —— | —— | —— |
|  | 11:06 | 4.38 | 28.9 | 58.7 | 252 | —— | —— | —— | 263 | —— | —— | —— | 328 | 76.6 | —— | —— | —— |
|  | 13:07 | 4.46 | 32.1 | 55.8 | 238 | —— | —— | —— | 252 | —— | —— | —— | 319 | 90.9 | —— | —— | —— |
|  | 14:50 | 4.17 | 30.1 | 67.6 | 147 | —— | —— | —— | 275 | —— | —— | —— | 336 | 86.8 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 29.6 | 61.8 | 220 | —— | —— | —— | 272 | —— | —— | —— | 330 | 84.6 | —— | —— | —— |
| 沉淀池（Cr） 4月18日 | 09:33 | 10.18 | 26.7 | 0.855 | 127 | —— | —— | —— | 440 | —— | —— | —— | 38.0 | 12.9 | —— | —— | —— |
|  | 11:31 | 10.38 | 20.4 | 1.08 | 112 | —— | —— | —— | 380 | —— | —— | —— | 41.1 | 12.6 | —— | —— | —— |
|  | 13:23 | 11.24 | 15.2 | 0.960 | 120 | —— | —— | —— | 316 | —— | —— | —— | 37.8 | 11.3 | —— | —— | —— |
|  | 14:56 | 11.27 | 15.2 | 0.979 | 262 | —— | —— | —— | 333 | —— | —— | —— | 39.3 | 11.8 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 19.4 | 0.968 | 155 | —— | —— | —— | 367 | —— | —— | —— | 39.0 | 12.2 | —— | —— | —— |
| 沉淀池（Cr） 4月19日 | 09:23 | 10.62 | 23.7 | 1.05 | 116 | —— | —— | —— | 369 | —— | —— | —— | 41.8 | 13.9 | —— | —— | —— |
|  | 11:23 | 10.75 | 23.0 | 0.888 | 107 | —— | —— | —— | 345 | —— | —— | —— | 40.1 | 13.2 | —— | —— | —— |
|  | 13:22 | 10.34 | 25.3 | 0.992 | 135 | —— | —— | —— | 350 | —— | —— | —— | 42.6 | 12.8 | —— | —— | —— |
|  | 15:05 | 10.41 | 20.6 | 0.933 | 198 | —— | —— | —— | 326 | —— | —— | —— | 42.8 | 11.7 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 23.2 | 0.966 | 139 | —— | —— | —— | 348 | —— | —— | —— | 41.8 | 12.9 | —— | —— | —— |
| 镍系废水集水池 4月18日 | 09:16 | 2.21 | 13.7 | 10.2 | 142 | 596 | 0.144 | —— | 228 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:14 | 2.19 | 15.5 | 9.60 | 170 | 618 | 0.533 | —— | 248 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:12 | 2.28 | 15.6 | 8.91 | 160 | 628 | 0.515 | —— | 207 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 14:46 | 2.38 | 15.6 | 9.30 | 129 | 602 | 0.686 |  | 193 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 15.1 | 9.50 | 150 | 611 | 0.470 | —— | 219 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 镍系废水集水池 4月19日 | 09:08 | 2.11 | 17.3 | 9.89 | 144 | 617 | 0.271 | —— | 256 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:09 | 2.24 | 14.2 | 10.4 | 128 | 625 | 0.493 | —— | 232 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:09 | 2.36 | 15.1 | 9.01 | 145 | 606 | 0.502 | —— | 207 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 14:52 | 2.15 | 16.4 | 9.14 | 138 | 623 | 0.755 | —— | 249 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 15.8 | 9.61 | 139 | 618 | 0.505 | —— | 236 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池（Ni） 4月18日 | 09:36 | 11.83 | 5.83 | 0.428 | 129 | ＜0.05 | 0.742 | —— | 123 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:34 | 11.74 | 6.68 | 0.395 | 136 | ＜0.05 | 0.620 | —— | 174 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:25 | 11.79 | 3.64 | 0.382 | 113 | ＜0.05 | 0.948 | —— | 103 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 14:58 | 11.76 | 6.55 | 0.460 | 134 | ＜0.05 | 0.437 | —— | 125 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 5.68 | 0.416 | 128 | ＜0.05 | 0.687 | —— | 131 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池（Ni） 4月19日 | 09:25 | 11.89 | 5.34 | 0.444 | 140 | ＜0.05 | 0.721 | —— | 155 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:25 | 11.64 | 5.78 | 0.418 | 146 | ＜0.05 | 0.590 | —— | 131 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:24 | 11.60 | 4.08 | 0.372 | 106 | ＜0.05 | 0.891 | —— | 108 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 15:07 | 11.87 | 5.65 | 0.349 | 138 | ＜0.05 | 0.463 | —— | 138 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 5.21 | 0.396 | 132 | ＜0.05 | 0.666 | —— | 133 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 混排废水集水池 4月18日 | 09:19 | 4.33 | 28.4 | 27.2 | 242 | 170 | 3.97 | 143 | 676 | 393 | 13.7 | 79.8 | 4.82 | 0.109 | 0.471 | 12.2 | —— |
|  | 11:15 | 4.13 | 29.9 | 25.9 | 265 | 181 | 3.12 | 149 | 944 | 448 | 13.1 | 74.1 | 5.21 | 0.150 | 0.755 | 10.5 | —— |
|  | 13:15 | 4.29 | 40.0 | 26.1 | 200 | 156 | 1.11 | 154 | 1.07×103 | 354 | 12.9 | 71.8 | 5.05 | 0.123 | 0.532 | 12.6 | —— |
|  | 14:48 | 4.37 | 41.3 | 27.5 | 202 | 173 | 1.96 | 155 | 1.11×103 | 409 | 13.0 | 78.2 | 5.45 | 0.164 | 0.347 | 10.6 | —— |
|  | 平均值 | —— | 34.9 | 26.7 | 227 | 170 | 2.54 | 150 | 950 | 401 | 13.2 | 76.0 | 5.13 | 0.136 | 0.526 | 11.5 | —— |
| 混排废水集水池 4月19日 | 09:11 | 4.25 | 28.9 | 25.5 | 183 | 165 | 3.73 | 150 | 899 | 423 | 13.4 | 79.3 | 4.97 | 0.109 | 0.349 | 12.1 | —— |
|  | 11:12 | 4.31 | 33.9 | 26.5 | 240 | 168 | 2.70 | 152 | 806 | 447 | 13.8 | 76.8 | 5.13 | 0.137 | 0.543 | 11.4 | —— |
|  | 13:12 | 4.46 | 37.3 | 27.1 | 180 | 176 | 1.25 | 152 | 1.08×103 | 380 | 13.3 | 77.9 | 5.20 | 0.191 | 0.241 | 12.3 | —— |
|  | 14:54 | 4.22 | 35.5 | 25.7 | 208 | 171 | 1.90 | 146 | 948 | 429 | 12.8 | 73.9 | 5.33 | 0.205 | 0.525 | 11.9 | —— |
|  | 平均值 | —— | 33.9 | 26.2 | 203 | 170 | 2.40 | 150 | 933 | 420 | 13.3 | 77.0 | 5.16 | 0.160 | 0.414 | 11.9 | —— |
| 综合废水集水池 4月18日 | 09:22 | 5.79 | 24.6 | 56.8 | 240 | —— | 7.81 | 184 | 545 | 45.1 | —— | 49.0 | —— | —— | —— | 2.03 | —— |
|  | 11:19 | 5.77 | 25.0 | 49.3 | 268 | —— | 6.73 | 186 | 553 | 38.0 | —— | 47.2 | —— | —— | —— | 2.30 | —— |
|  | 13:17 | 5.87 | 17.8 | 53.2 | 288 | —— | 7.60 | 182 | 405 | 43.0 | —— | 43.9 | —— | —— | —— | 1.91 | —— |
|  | 14:50 | 5.81 | 14.2 | 51.9 | 283 | —— | 7.49 | 187 | 422 | 42.4 | —— | 45.5 | —— | —— | —— | 2.20 | —— |
|  | 平均值 | —— | 20.4 | 52.8 | 270 | —— | 7.41 | 185 | 481 | 42.1 | —— | 46.4 | —— | —— | —— | 2.11 | —— |
| 综合废水集水池 4月19日 | 09:13 | 5.89 | 21.4 | 49.3 | 350 | —— | 9.95 | 185 | 524 | 39.7 | —— | 44.6 | —— | —— | —— | 2.04 | —— |
|  | 11:15 | 5.71 | 22.6 | 55.5 | 294 | —— | 8.66 | 188 | 500 | 36.4 | —— | 45.1 | —— | —— | —— | 2.17 | —— |
|  | 13:15 | 5.75 | 19.2 | 51.6 | 338 | —— | 8.52 | 182 | 470 | 37.7 | —— | 46.7 | —— | —— | —— | 2.00 | —— |
|  | 14:57 | 5.92 | 19.9 | 54.5 | 285 | —— | 8.60 | 192 | 481 | 44.0 | —— | 47.1 | —— | —— | —— | 1.90 | —— |
|  | 平均值 | —— | 20.8 | 52.7 | 317 | —— | 8.93 | 187 | 494 | 39.4 | —— | 45.9 | —— | —— | —— | 2.03 | —— |
| 气浮池（综） 4月18日 | 09:40 | 6.55 | 23.0 | 18.6 | 237 | —— | 3.09 | 60.8 | 485 | 33.6 | 0.133 | 30.1 | —— | —— | —— | 2.44 | —— |
|  | 11:37 | 6.51 | 24.5 | 20.7 | 220 | —— | 4.54 | 63.3 | 452 | 31.2 | 0.128 | 26.6 | —— | —— | —— | 2.84 | —— |
|  | 13:28 | 6.84 | 12.7 | 20.1 | 193 | —— | 1.04 | 61.0 | 395 | 31.4 | 0.131 | 26.9 | —— | —— | —— | 2.81 | —— |
|  | 14:59 | 6.87 | 7.77 | 19.0 | 195 | —— | 0.712 | 60.8 | 296 | 32.1 | 0.123 | 27.4 | —— | —— | —— | 3.04 | —— |
|  | 平均值 | —— | 17.0 | 19.6 | 211 | —— | 2.34 | 61.5 | 407 | 32.1 | 0.129 | 27.8 | —— | —— | —— | 2.78 | —— |
| 气浮池（综） 4月19日 | 09:28 | 6.73 | 21.9 | 19.5 | 203 | —— | 3.62 | 63.7 | 422 | 33.6 | 0.137 | 28.3 | —— | —— | —— | 2.73 | —— |
|  | 11:27 | 6.87 | 22.3 | 19.6 | 217 | —— | 4.13 | 61.5 | 362 | 35.7 | 0.135 | 26.1 | —— | —— | —— | 2.73 | —— |
|  | 13:27 | 6.94 | 17.7 | 20.1 | 178 | —— | 0.965 | 61.5 | 389 | 35.1 | 0.138 | 26.7 | —— | —— | —— | 3.09 | —— |
|  | 15:10 | 6.78 | 15.0 | 18.8 | 186 | —— | 1.02 | 63.2 | 341 | 32.6 | 0.128 | 27.2 | —— | —— | —— | 2.84 | —— |
|  | 平均值 | —— | 19.2 | 19.5 | 196 | —— | 2.43 | 62.5 | 378 | 34.2 | 0.134 | 27.1 | —— | —— | —— | 2.85 | —— |
| 沉淀池（综） 4月18日 | 09:43 | 11.50 | 9.37 | 0.470 | 142 | ＜0.05 | 1.03 | 0.25 | 388 | 21.6 | 0.011 | 0.11 | 0.38 | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:40 | 11.47 | 8.67 | 0.411 | 111 | ＜0.05 | 1.14 | 0.27 | 382 | 23.0 | 0.017 | 0.12 | 0.08 | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:31 | 11.41 | 8.75 | 0.434 | 94.0 | ＜0.05 | 0.987 | 0.30 | 364 | 22.3 | 0.011 | 0.11 | 0.10 | —— | —— | —— | —— |
|  | 15:03 | 11.06 | 6.74 | 0.512 | 93.3 | ＜0.05 | 0.908 | 0.36 | 407 | 21.2 | 0.012 | 0.12 | 0.21 | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 8.38 | 0.457 | 110 | ＜0.05 | 1.02 | 0.30 | 385.2 | 22.0 | 0.013 | 0.12 | 0.19 | —— | —— | —— | —— |
| 沉淀池（综） 4月19日 | 09:30 | 11.28 | 7.46 | 0.372 | 100 | ＜0.05 | 1.08 | 0.33 | 446 | 23.4 | 0.016 | 0.11 | 0.22 | —— | —— | —— | —— |
|  | 11:31 | 11.34 | 8.52 | 0.450 | 124 | ＜0.05 | 1.14 | 0.31 | 428 | 24.1 | 0.018 | 0.09 | 0.49 | —— | —— | —— | —— |
|  | 13:31 | 11.30 | 7.85 | 0.392 | 113 | ＜0.05 | 0.983 | 0.27 | 395 | 22.4 | 0.013 | 0.11 | 0.41 | —— | —— | —— | —— |
|  | 15:12 | 11.24 | 8.13 | 0.428 | 112 | ＜0.05 | 0.895 | 0.29 | 380 | 23.3 | 0.015 | 0.12 | 0.30 | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 7.99 | 0.410 | 112 | ＜0.05 | 1.02 | 0.30 | 412 | 23.3 | 0.016 | 0.11 | 0.36 | —— | —— | —— | —— |
| 标准排放口 4月18日 | 09:48 | 7.94 | 13.8 | 0.458 | 46.2 | ＜0.05 | 0.620 | 0.29 | 75 | 8.93 | 0.019 | 0.10 | 0.23 | 0.041 | 0.0286 | 0.17 | 0.13 |
|  | 11:44 | 7.75 | 14.7 | 0.685 | 42.2 | ＜0.05 | 0.568 | 0.31 | 69 | 8.22 | 0.015 | 0.09 | 0.40 | 0.042 | 0.0105 | 0.18 | 0.17 |
|  | 13:38 | 7.88 | 11.9 | 0.540 | 45.7 | ＜0.05 | 0.659 | 0.29 | 61 | 8.55 | 0.013 | 0.07 | 0.21 | 0.041 | 0.0427 | 0.14 | 0.14 |
|  | 15:12 | 7.82 | 13.3 | 0.614 | 47.7 | ＜0.05 | 0.638 | 0.28 | 68 | 8.62 | 0.011 | 0.08 | 0.28 | 0.038 | 0.0203 | 0.15 | 0.17 |
|  | 平均值 | —— | 13.4 | 0.574 | 45.4 | ＜0.05 | 0.621 | 0.29 | 68 | 8.58 | 0.014 | 0.09 | 0.28 | 0.040 | 0.0255 | 0.16 | 0.15 |
| 标准排放口 4月19日 | 09:37 | 7.91 | 14.6 | 0.661 | 47.0 | ＜0.05 | 0.585 | 0.27 | 63 | 7.91 | 0.016 | 0.10 | 0.26 | 0.046 | 0.0238 | 0.14 | 0.17 |
|  | 11:36 | 7.83 | 13.7 | 0.492 | 40.0 | ＜0.05 | 0.725 | 0.30 | 77 | 8.10 | 0.017 | 0.09 | 0.36 | 0.045 | 0.0194 | 0.20 | 0.18 |
|  | 13:38 | 7.79 | 12.6 | 0.500 | 42.7 | ＜0.05 | 0.659 | 0.31 | 75 | 7.54 | 0.018 | 0.08 | 0.20 | 0.044 | 0.0114 | 0.13 | 0.16 |
|  | 15:18 | 7.81 | 13.8 | 0.595 | 43.7 | ＜0.05 | 0.588 | 0.28 | 65 | 8.39 | 0.014 | 0.10 | 0.48 | 0.038 | 0.0164 | 0.16 | 0.14 |
|  | 平均值 | —— | 13.7 | 0.562 | 43.4 | ＜0.05 | 0.639 | 0.29 | 70 | 7.98 | 0.016 | 0.09 | 0.32 | 0.043 | 0.0178 | 0.16 | 0.16 |
| 排放限值 | 6~9 | 15 | 1.0 | 50 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 80 | 10 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | \ |
| 评 价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | \ |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804137号检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 氯化氢(mg/m3) | 氟化物(mg/m3) | 氰化氢(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 铬酸雾(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月18日 | 4月19日 |
| 厂界东侧 N1号点 | 第1次 | 0.04 | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.035 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.80 | 0.78 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第2次 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.045 | 0.041 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.86 | 0.81 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第3次 | 0.03 | 0.07 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.042 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.71 | 0.80 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 厂界北侧 N2号点 | 第1次 | 0.03 | 0.05 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.040 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.62 | 0.69 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第2次 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.045 | 0.032 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.85 | 1.08 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第3次 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.034 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.65 | 0.72 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 厂界西侧 N3号点 | 第1次 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.035 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.64 | 0.80 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第2次 | 0.04 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.041 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.74 | 0.99 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第3次 | 0.02 | 0.04 | 0.003 | 0.002 | 0.040 | 0.040 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.80 | 1.13 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 厂界南侧 N4号点 | 第1次 | 0.02 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.035 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 1.89 | 0.75 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第2次 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 0.036 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 1.04 | 0.83 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 第3次 | 0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.028 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.87 | 0.90 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 排放限值 | 1.5 | 0.06 | 0.20 | 0.02 | 0.024 | 4.0 | 0.006 |
| 评 价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804136号检测报告。

表9-5  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 | 监测项目 | 监测结果 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 含酸废气排气筒 水喷淋 4月18日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.1×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 3.11 | 4.07 | 4.78 | 3.99 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.068 | 0.090 | 0.10 | 0.086 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生速率，kg/h | ＜0.022 | ＜0.022 | ＜0.021 | 0.011 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 3.51 | 4.31 | 3.59 | 3.80 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.056 | 0.073 | 0.061 | 0.063 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.017 | ＜0.017 | 0.0083 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.5×104 | 2.6×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.63 | 2.47 | 2.15 | 2.42 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.066 | 0.064 | 0.058 | 0.063 | 2.48 | 达标 |
|  |  | 氟化物排放浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | 7 | 达标 |
|  |  | 氟化物排放速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.026 | ＜0.027 | 0.013 | 0.96 | 达标 |
| 含酸废气排气筒 水喷淋 4月19日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.25 | 4.81 | 4.73 | 4.60 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.094 | 0.10 | 0.10 | 0.098 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生速率，kg/h | ＜0.022 | 0.022 | ＜0.022 | 0.011 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.8×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 3.93 | 3.85 | 3.45 | 3.74 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.063 | 0.069 | 0.059 | 0.064 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | —— | —— |
|  |  | 氟化物产生速率，kg/h | ＜0.016 | ＜0.018 | ＜0.017 | 0.0085 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.7×104 | 2.9×104 | 2.8×104 | 2.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.76 | 2.25 | 2.81 | 2.27 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.048 | 0.065 | 0.079 | 0.064 | 2.48 | 达标 |
|  |  | 氟化物排放浓度，mg/m3 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | 7 | 达标 |
|  |  | 氟化物排放速率，kg/h | ＜0.027 | ＜0.029 | ＜0.028 | 0.014 | 0.96 | 达标 |
| 铬酸废气排气筒 水喷淋+铬回收装置 4月18日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00011 | 0.000090 | 0.00012 | 0.00011 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.0063 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.000091 | 0.000075 | 0.00010 | 0.000089 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 0.000045 | 0.000060 | 0.000030 | 0.000045 | 0.073 | 达标 |
| 铬酸废气排气筒 水喷淋+铬回收装置 4月19日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.0093 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00014 | 0.00013 | 0.00016 | 0.00014 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.0097 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 0.00018 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00015 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 0.000060 | 0.000075 | 0.000060 | 0.000065 | 0.073 | 达标 |
| 含氰废气排气筒 水喷淋 4月18日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 1.96 | 1.64 | 1.50 | 1.70 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×103 | 1.0×103 | 1.6×103 | 1.2×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 0.382 | 0.421 | 0.442 | 0.415 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.00042 | 0.00042 | 0.00071 | 0.00052 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.6×104 | 6.4×104 | 6.4×104 | 6.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.261 | 0.212 | 0.282 | 0.252 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.82 | 达标 |
| 含氰废气排气筒 水喷淋 4月19日 | 净化前1#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.3×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 1.51 | 1.71 | 1.60 | 1.61 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | —— | —— |
|  | 净化前2#口 | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×103 | 2.0×103 | 1.9×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 0.458 | 0.479 | 0.521 | 0.486 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.00082 | 0.00096 | 0.00099 | 0.00092 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.4×104 | 6.5×104 | 6.3×104 | 6.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.266 | 0.248 | 0.273 | 0.262 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.82 | 达标 |
| 涂装废气排气筒 水喷淋+等离子净化 4月18日 | 净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜0.000032 | ＜0.000034 | ＜0.000034 | 0.000017 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 41.4 | 14.3 | 9.83 | 21.8 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.66 | 0.24 | 0.17 | 0.36 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.5×104 | 2.2×104 | 2.3×104 | 2.3×104 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜0.000050 | ＜0.000044 | ＜0.000046 | 0.000023 | 9.59 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.05 | 12.4 | 5.22 | 7.56 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.19 | 95 | 达标 |
| 涂装废气排气筒 水喷淋+等离子净化 4月19日 | 净化前 | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜0.000034 | ＜0.000034 | ＜0.000034 | 0.000017 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 15.4 | 14.8 | 13.0 | 14.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (39m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.4×104 | 2.3×104 | 2.3×104 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜0.000044 | ＜0.000048 | ＜0.000046 | 0.000023 | 9.59 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 9.24 | 5.01 | 2.75 | 5.67 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.20 | 0.12 | 0.063 | 0.13 | 95 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804136号检测报告。

表9-6  锅炉排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月18日 | 4月19日 |  |  |
| 燃气锅炉 集气后排气筒 （10m） | 标态干烟气流量，m3/h | 4.4×103 | 4.6×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 4.7 | 4.6 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 12.8 | 7.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 14 | ＜10 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.057 | 0.032 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 1 | 1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜3 | ＜3 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.0028 | 0.0061 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 114 | 110 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 122 | 117 | 200 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.50 | 0.51 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804136号检测报告。

表9-7  食堂油烟排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置及日期 | 监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HX-YJ-D-18A复合静电式油烟净化器净化后 排气筒(25m) 4月19日 | 标态干烟气量，m3/h | 9.9×103 | —— | —— |
|  | 油烟排放浓度，mg/m3 | 1.1 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放速率，kg/h | 0.011 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804136号检测报告

主要污染因子的年排放量

4月18日、19日监测期间，企业废气处理设施烟尘0.044kg/h、二氧化硫0.0044kg/h、氮氧化物0.50kg/h、氯化氢0.064kg/h、氟化物0.014kg/h、铬酸雾0.000055kg/h、氰化氢0.016kg/h、非甲烷总烃0.16kg/h、二甲苯0.000023kg/h、油烟0.011kg/h。

按每日工作16小时计，食堂按6小时计，年工作330天计，则废气年排放量烟尘0.23t/a、二氧化硫0.023t/a、氮氧化物2.64t/a、氯化氢0.34t/a、氟化物0.074t/a、铬酸雾0.00029t/a、氰化氢0.084t/a、非甲烷总烃0.84t/ah、二甲苯0.00012t/a、油烟0.022t/a。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州泽盛科技有限公司厂界四周设置4个噪声测点，其中2号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他测点执行3类标准，其两天昼间上下午监测结果中，4个测点监测结果均达标。现场检测时，1号、3号测点无明显声源；2号测点主要声源为废水处理设施噪声；4号测点主要声源为冷却机噪声。具体监测结果及监测点位见表9-8、图3-2。

表9-8 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 4月18日、19日等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18日上午 | 18日下午 | 评价 | 19日上午 | 19日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 01 | 无明显声源 | 64* | 62* | 达标 | 62* | 62* | 达标 | 65 |
| 02 | 废水处理设施噪声 | 69* | 67* | 达标 | 68* | 67* | 达标 | 70 |
| 03 | 无明显声源 | 62* | 63* | 达标 | 63* | 64* | 达标 | 65 |
| 04 | 冷却机噪声 | 60* | 59* | 达标 | 59* | 60* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804138号检测报告，其中4个测点噪声测量值均未经修正。

9.2.2污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2018年4月18日、19日回用量分别为385吨、390吨，经计算回用率分别为54%、53%，废水排放量分别为330吨、347吨，按照一年330天工作日计算，则该厂区废水年排放111705吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量7.708t/a、氨氮1.52t/a，废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.023t/a、氮氧化物2.64t/a、VOCs0.84t/a，均符合温州市环境保护局（温环建[2016]041号）和环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施  根据企业污水排放口监测结果，项目生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)后排入厂区废水处理设施生化池处理，电镀、电泳、喷漆废水分质分流入厂区废水处理设施处理达标后50%回用于生产，其余排入厂区西侧瓯江，废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。

9.2.3.2废气治理设施  根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施  企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四周昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年4月18日、19日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及总铁、总铜、总锌、总镍等排放浓度及其日均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值，水中锡排放浓度及其日均值均达到上海市《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）中的相关标准。

2018年6月8日监测期间，项目含铬废水预处理出水口监测结果中，铬、六价铬排放浓度及其日均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置厂界东、南、西、北4个监测点，两天六次监测结果中，氨、硫化氢排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级标准；非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、氰化氢、非甲烷总烃、铬酸雾排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氟化物排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中相关排放标准；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉标准；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、排放速率，铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氟化物排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相关标准。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州泽盛科技有限公司厂界四周设置4个噪声测点，其中西侧测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他侧测点执行3类标准，其两天昼间上下午监测结果中，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液、漆渣、电镀液过滤废活性炭、废膜、电镀污泥及员工生活垃圾。其中漆渣、废膜收集后目前由企业自行暂存；废渣（阳极泥、过滤残渣、滤芯等）、废电镀液、废退镀液收集后交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电镀液过滤废活性炭经废水处理汇同电镀污泥按质分别交由温州市清能节能再生资源有限公司及浙江环益资源利用有限公司清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.1.5 总量控制结论

企业年排放废水年排放111705吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量7.708t/a、氨氮1.52t/a，废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.023t/a、氮氧化物2.64t/a、VOCs0.84t/a，均符合温州市环境保护局，温环建（[2016]041号号）和环评提出的控制指标要求。

10.2 建议

(1)企业应规范化废水排放口，建立排放口规范化档案及管理台账，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台账和相应制度。

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 | 温州泽盛科技有限公司电镀整合提升项目 | 项目代码 | C33 | 建设地点 | 永嘉县桥下镇上村村基隆屿工业区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) | 金属制品 | 建设性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ■整合提升 |
|  | 设计生产能力 | 年电镀（4150t钮扣、4150t拉链、664万件五金件）、电泳3万m2、浸漆30万m2、喷漆50万m2 | 实际生产能力 | 年电镀（3120t钮扣、3150t拉链、500万件五金件）、电泳2.3万m2、浸漆0万m2、喷漆50万m2 | 环评单位 | 浙江中蓝环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 温州市环境保护局 | 审批文号 | 温环建[2016]041号 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2012年7月 | 竣工日期 | 2016年12月 | 排污许可证申领时间 | \ |
|  | 环保设施设计单位 | 浙江科工环保技术有限公司（废气） 永嘉县经纬环保实业有限公司（废水） | 环保设施施工单位 | 浙江科工环保技术有限公司（废气） 永嘉县经纬环保实业有限公司（废水） | 本工程排污许可证编号 | \ |
|  | 验收单位 | 温州泽盛科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算(万元) | 8000 | 环保投资总概算(万元) | 1030 | 所占比例(%) | 12.9 |
|  | 实际总投资(万元) | 8000 | 实际环保投资(万元) | 1800 | 所占比例(%) | 22.5 |
|  | 废水治理(万元) | \ | 废气治理(万元) | \ | 噪声治理(万元) | \ | 固废治理(万元) | \ | 绿化及生态(万元) | \ | 其他(万元) | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 | 1250m3/d | 新增废气处理设施能力 | \ | 年平均工作时 | 330/d/a，16h/d |
| 运营单位 | 温州泽盛科技有限公司 | 运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码) | \ | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新代老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | —— | —— |  |  | 11.1705 | 22.4667 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 69 | 80 |  |  | 7.708 | 17.973 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 13.6 | 15 |  |  | 1.52 | 3.37 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | —— | —— |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | ＜3 | 50 |  |  | 0.023 | 3.523 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 120 | 200 |  |  | 2.64 | 3.78 |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  | —— | —— |  |  | 0.84 | 1.476 |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

仅限于温州泽盛科技有限公司

电镀整合提升项目使用 复印无效

项目所在地：

28°07’09.12”

120°33’45.87”

项目生产废水监测点位A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K均位于废水处理设施处，污水排放及雨水排放口L、 M均位于锅炉房后面围墙下

项目厂界噪声监测点位

项目有组织废气监测点位O、P、Q、R均位于正对大门口车间房顶，燃油废气测点S位于锅炉房，油烟测点T位于宿舍楼顶

项目无组织废气监测点位

N

2

宿舍

车间

闲置

车间

门卫

污水处理

设施

污泥

锅炉

冷却机

配电房

4

1

空地

道        路

山

山

省

道

3

N1

N2

N3

N4

碱雾

氰化物

酸雾 酸雾

除油	水洗

水洗

水洗

焦铜	水洗

酸铜	水洗

镍	水洗

废水

废水

废水

废水

废水

废水

铬酸雾

镀铬

废水

氰化物

废水

废水

有机废气

水洗

电泳

有机废气

废水

有机废气

电泳渣

烘干

喷漆

烘干

废渣、喷漆废水

画油墨

烘干

活化

酸雾

活化

碱铜

活化

烘干

水洗

包装入库

烘干

酸雾	碱雾

活化

酸雾	酸雾

烘干

水洗

玫瑰金/真金/仿金/广东金/银

烘干

水洗

枪黑/钛黑/无毒黑/无毒白

仿金/玫瑰金

有机废气

酸雾

酸雾

酸洗	水洗

酸铜	水洗

回收	无毒黑/沙镍/白镍

回收

水洗

浸漆	烘干

废水

废水

铬酸雾

废水

废水

铬

烘干

包装入库

氰化物

氰化物

黄铜/碱铜/锡/光亮铜

附件1                                                       4-1

附件1                                                       4-2

附件1                                                     4-3

附件1                                                     4-4

附件2                                                         16-1

附件2                                                         16-2

附件2                                                         16-3

附件2                                                         16-4

附件2                                                         16-5

附件2                                                         16-6

附件2                                                         16-7

附件2                                                         16-8

附件2                                                         16-9

附件2                                                         16-10

附件2                                                         16-11

附件2                                                         16-12

附件2                                                         16-13

附件2                                                         16-14

附件2                                                         16-15

附件2                                                         16-16

附件3                                                         7-1

附件3                                                         7-2

附件3                                                       7-3

附件3                                                         7-4

附件3                                                         7-5

附件3                                                         7-6

附件3                                                      7-7

附表1